Министерство внутренних дел

Республики Беларусь

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

Защитное остекление.

Классификация. Методы испытаний. Применение.

РД 28/3.001 - 2004

МВД Республики Беларусь

Издание официальное

### Минск 2004 г

УДК 661.1.001.4: 006.354 (476)

# РАЗРАБОТАН

Центром по сертификации технических средств охранно-пожарной             сигнализации Департамента охраны МВД Республики Беларусь на основе             требований стандартов DIN 52290-88 Части 2, 3 и 4;  BS 5051-1:1988,                   ГОСТ Р 51136 – 98  и руководящего документа МВД России РД 78.148-94 г.

# ВНЕСЕН  И  ПОДГОТОВЛЕН  К  УТВЕРЖДЕНИЮ

Департаментом охраны МВД Республики Беларусь

# РАЗРАБОТЧИКИ

Брель И.Д., Павлов П.В.

ВВЕДЕН ВЗАМЕН  РД 28/3.001-97 Защитное остекление.

Классификация, Методы испытаний. Применение.

# ДАТА ВВЕДЕНИЯ  с 1.07.2004 г.

Содержание.

| 1. | Область применения | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Термины и определения | 4 |
| 3. | Классификация | 6 |
| 4. | Метод испытаний на стойкость к удару. | 6 |
| 5. | Метод испытаний на стойкость к прорубанию отверстия. | 9 |
| 6. | Метод испытаний на стойкость к воздействию стрелкового оружия. | 12 |
| 7. | Порядок оформления результатов испытаний. | 16 |
| 8. | Маркировка высокопрочных стекол (защитного остекления). | 17 |
| 9. | Применение защитного остекления. | 17 |
| Приложение 1. Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в руководящем документе. |  |
|  | 23 |
| Приложение 2. Перечень организаций, занимающихся производством, реализацией и сертификацией высокопрочных стекол (защитного остекления.) | 24 |

1 Область применения.

Настоящий руководящий документ распространяется на защитное               остекление, устанавливаемое на объектах различных видов собственности (в дальнейшем - объектах), охраняемых или подлежащих передаче под охрану подразделениям Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

2 Термины и определения.

В настоящем руководящем документе используются следующие               термины и определения:

2.1 Выборка - определенное количество образцов, представленных для испытаний по определенному классу.

2.2 Высокопрочное стекло -  однослойная или многослойная структура, полученная на основе стекла и полимера с единым сечением защитных слоев по всей поверхности, оказывающая определенное сопротивление силовому воздействию.

Понятие высокопрочного стекла не распространяется на стеклоблоки, стеклянные профили и стекла с металлическими вставками.

Стекло защитное многослойное – склеенные между собой полимерными материалами в различном сочетании пластины силикатного стекла, силикатного с органическим стеклом, поликарбонатом или упрочняющими пленками. Представляет собой многослойный блок, обладающий защитными свойствами.

2.3 Дальность стрельбы  -  расстояние между дульным срезом ствола оружия и передней стороной испытуемого образца.

2.4 Защитное остекление – остекление, выполненное на основе высокопрочного стекла.

2.5 Класс стойкости  -  показатель стойкости стекла к одиночному удару, прорубанию отверстия, воздействию стрелкового оружия.

2.6 Образец для испытания (образец)  -  стекло установленных размеров, технические характеристики которого соответствуют конструкторской и технологической документации изготовителя.

2.7 Отверстие для проникновения  -  отверстие в образце, обеспечивающее возможность проникновения человека через него внутрь защищаемого объекта.

2.8  Патроны к стрелковому оружию – по ГОСТ 28653.

2.9  Пробоина  -  отверстие в испытуемом образце, образовавшееся в результате воздействия пули стрелкового оружия или ее частей (осколков).

2.10  Противовзломное стекло  -  многослойная структура, полученная на основе стекла и полимера с единым сечением защитных слоев по всей поверхности и временно препятствующее умышленному прорубанию в нем отверстия, через которое может проникнуть человек.

Устойчивое к пробиванию стекло – защитное стекло, выдерживающее определенное количество ударов обухом и лезвием топора, наносимых с нормируемыми показателями.

2.11  Противовзломное остекление  - остекление, выполненное на основе противовзломного стекла.

2.12  Противоударное стекло  -  однослойная или многослойная структура, полученная на основе стекла и полимера с единым сечением защитных слоев по всей поверхности и выдерживающая удар брошенного предмета (палка, камень и т.п.) без образования сквозного отверстия.

Ударостойкое стекло – защитное стекло, выдерживающее многократный удар свободно падающего тела с нормируемыми показателями.

2.13  Противоударное остекление  - остекление, выполненное на основе противоударного стекла.

2.14 Пуленепробиваемое стекло -  однослойная или многослойная структура, задерживающая пулю, выпущенную из ручного стрелкового оружия, без пробоины.

Пулестойкое стекло (бронестекло)– защитное стекло, выдерживающее воздействие огнестрельного оружия и препятствующее сквозному проникновению поражающего элемента.

2.15 Пуленепробиваемое остекление (пулестойкое остекление) - остекление, выполненное на основе пуленепробиваемого стекла.

2.16 Расстояние между попаданиями  -  расстояние между центрами двух пулевых попаданий на поверхности испытуемого образца стекла.

2.17 Скорость полета пули – скорость, измеренная на расстоянии 2,5 м от дульного среза оружия.

2.18 Стрелковое оружие - по ГОСТ 28653.

2.19 Стойкость к прорубанию отверстия  -  способность противовзломного стекла противостоять взлому посредством топора (колуна) с учетом нанесения минимального количества ударов.

2.20  Стойкость к воздействию стрелкового оружия  -  способность пуленепробиваемого стекла противостоять воздействию пули стрелкового оружия без образования пробоины.

2.21 Стойкость к удару  - способность противоударного стекла выдерживать удар брошенного металлического шара, который обладает установленным запасом энергии.

2.22 Сторона воздействия  -  сторона высокопрочного стекла, воспринимающая воздействие падающего шара, удара топора или пули стрелкового оружия.

Примечание. Курсивом выделены термины и определения, действующие в Российской Федерацци и соответствующие терминам и определениям, принятым в Республике Беларусь и в настоящем руководящем документе.

3 Классификация

3.1 По назначению высокопрочные стекла и защитное остекление,                выполненное на их основе, подразделяются на:

- противоударные;

- противовзломные;

- пуленепробиваемые.

3.2 Классификация высокопрочных стекол и защитного остекления, выполненного на их основе, по классам стойкости приведена в таблице 1.

4 Метод испытаний на стойкость к удару

4.1 Краткое описание метода.

Образцы испытываются сбрасыванием на них с различной высоты шара (падающего тела) из полированной стали твердостью 60…65 HRC. Критерием оценки является одно или более пробиваний падающим телом образца при трех друг за другом произведенных сбрасываниях.

4.2 Средства испытаний.

4.2.1 Падающие тела:

- стальной шар диаметром (82 ( 3) мм и массой  (2260 ( 20)  г;

- стальной шар диаметром (100 ( 0,2)  мм и массой  (4110 ( 25) г.

4.2.2 Сбрасыватель.

Устройство для удержания стального шара, например, электромагнит.     Устройство должно обеспечивать установку высоты падения в допуске ( 20 мм и не должно сообщать шару при падении никакого дополнительного импульса, так, чтобы шар получал вертикальное ускорение только за счет силы тяжести.

4.2.3 Удерживающее устройство для фиксации образца.

Удерживающее устройство, состоящее из прижимной рамы и ловушки для шара с поглотителем энергии должно обеспечивать:

- жесткость конструкции и прочную связь с жестким основанием;

- равномерное прижатие образца в горизонтальной плоскости с шириной краев прижима (30 ( 5) мм со всех краев, для чего иметь на верхнем и нижнем краях прижима резиновые полосы шириной (30 ( 5) мм и толщиной  4 мм;

- прижатие образца по краям с усилием (14 ( 2) Н/см2;

- при пробивании образца поглощение остаточной энергии шара установленным ниже образца на 150 - 200 мм поглотителем энергии, гарантирующим отсутствие повреждения и отскока шара.

4.3 Образцы

4.3.1 Вид, размер, маркировка образцов.

Материал и исполнение образцов должны соответствовать испытываемому типу остекления. Образцы изготавливаются на оборудовании и по технологии изготовителя защитного остекления.

Длина образца	(1100 ( 5) мм.

Ширина образца	(800 ( 5) мм.

Таблица 1.

| Класс стойкости | Характеристика защиты |
| --- | --- |
| Противоударные стекла. |
| А А-0 А-1 А-2 А-3 | Стойкость к одиночному удару с энергией: до 89 Дж (Н.м) до 141 Дж (Н.м) до 262 Дж (Н.м) до 382 Дж (Н.м) |
| Противовзломные стекла. |
| Б Б-1 Б-2 Б-3 | Стойкость к прорубанию отверстия, достаточного для проникновения человека. Минимальное количество ударов колуна: 30 – 50 51 – 70 свыше 71 |
| Пуленепробиваемые стекла |
| В, ВО В-1 В-2 В-2 а В-3 В-4 В-5 В-5 а В-6 В-6 а | Стойкость к воздействию стрелкового оружия. Пистолет ПМ (9-мм патрон 57-Н-181С ) Револьвер "Наган" (7,62-мм патрон 57-Н-122) Пистолет ТТ (7,62-мм патрон 57-Н-132С или 57-Н-134С) Пистолет ПСМ (5,45-мм патрон 7Н7) Охотничье ружье (18,5-мм охотничий патрон) Автомат АК-74 (5,45-мм патрон 7Н6), Автомат АКМ (7,62-мм патрон 57-Н-231) Автомат АК-74 (5,45-мм патрон 7Н 10) Снайперская винтовка СВД (7,62-мм патрон 57-Н-323С) Автомат АКМ (7,62-мм патрон 57-Н-231) Автомат АКМ (7,62-мм патрон с 57-БЗ-231) Снайперская винтовка СВД (7,62-мм патрон СТ-М2) Снайперская винтовка СВД (7,62-мм патрон 7-БЗ-3) |
| Примечания: 1. По решению Департамента охраны МВД Беларуси испытание по классам стойкости В-1 и В-2 может проводиться из одного вида оружия. В этом случае в отчете об испытаниях (протоколе испытаний) делается соответствующая отметка, а при выдаче свидетельства или сертификата соответствия указывается вид оружия, из которого проводилось испытание. 2. Высокопрочному стеклу, прошедшему испытания на устойчивость к прострелу пулей без образования осколков на тыльной стороне стекла присваивается индекс ВО. |

Перед испытаниями внешняя сторона образца, по которой должен          наноситься удар маркируется изготовителем стекла.

4.3.2 Выборка.

Выборка, предоставляемая к испытаниям, должна состоять их трех          образцов испытываемого типа стекла для каждого вида испытаний.

4.3.3 Состояние образцов и их подготовка.

Края образцов должны быть хорошо обработаны и не иметь                    выступающих более чем на 1 мм частей.

Каждый образец непосредственно перед испытанием должен не менее 12 часов находиться свободно в вертикальном положении при температуре           (23 ( 2) 0С.

4.4 Проведение испытаний

4.4.1 Температура окружающей среды при испытаниях должна                 составлять (23  ( 2) 0С.

4.4.2 Образец укладывается горизонтально в удерживающее устройство, затем устанавливается высота падения шара (нижний край шара - вертикальная поверхность образца) по таблице 2.

Таблица 2.

| Класс стойкости | Масса сбрасываемого шара (г) | Высота падения (мм) |
| --- | --- | --- |
| А-0 А-1 А-2 А-3 | 2260 4110 4110 4110 | 4000 3500 6500 9500 |

4.4.3 Шар сбрасывается три раза с одной и той же высоты так, чтобы в середине образца образовался из точек - следов удара равносторонний            треугольник с центром на пересечении его диагоналей и расстоянием между вершинами  (130 ( 20) мм. После каждого удара шара следует удалять осколки с поверхности стекла. Аналогичным образом испытываются другие образцы.

4.5 Оценка результатов.

Каждый образец после испытаний должен быть проверен на смещение в удерживающем устройстве. Смещенным в раме считается образец, если он сдвинулся по отношению к удерживающему устройству более чем на 5 мм. В этом случае испытания повторяются с новым образцом.

Образец считается не выдержавшим испытания, если его пробил хотя бы один шар и упал в уловитель.

Если все образцы выдержали испытания, то данному виду остекления, из которого изготовлены образцы, присваивается соответствующий класс                стойкости.

4.6 Отчет об испытании.

4.6.1 Отчет об испытании оформляется протоколом испытаний, который должен содержать:

- наименование испытательного органа (лаборатории);

- тип испытываемого стекла (по данным изготовителя);

- вид образца;

- вид испытания;

- класс стойкости, присвоенный по результатам испытаний данному виду стекла, с указанием нормативного документа на соответствие которому               проводились испытания (настоящий руководящий документ или СТБ 51.2.06);

- дату испытаний.

5 Метод испытаний на стойкость к прорубанию отверстия

5.1 Настоящий метод служит для испытания на сопротивление прорубанию отверстия в стекле при использовании рубящего ударного инструмента.

Краткое описание метода.

Испытание образцов производится при определенных условиях посредством устройства имитации нагрузки, создаваемой ударом колуна (топора для колки дров). При этом определяется минимальное количество ударов колуна, необходимых для пробивания отверстия, в которое может пролезть человек.

В обоснованных случаях до введения в Республике Беларусь обязательной сертификации высокопрочных стекол (защитного остекления), с согласия Департамента охраны МВД Республики Беларусь, испытания образцов могут проводиться ударами колуна рукой - без использования устройства для имитации удара колуном.

5.2 Приборы и принадлежности.

5.2.1 Удерживающее устройство для образцов.

Удерживающее устройство для образцов должно:

- иметь жесткую конструкцию и прочную связь с жестким основанием в виде массивного фундамента и/или массивной кладкой стены;

- обеспечивать равномерное прижатие образца в вертикальной плоскости с усилием (14 ( 2) Н/см2 и шириной краев прижима (30 ( 5) мм со всех четырех краев, для чего иметь на верхнем и нижнем краях прижима резиновые полосы шириной (30 ( 5) мм и толщиной 4 мм.

5.2.2 Колун.

Лезвие головки колуна перед началом испытаний должно иметь                     твердость не менее 51 HRC и угол заточки (35 ( 5) 0.

После каждых десяти ударов лезвие проверяют. При необходимости               перетачивают и замеряют твердость.

Обух топора должен иметь твердость не менее 46 HRC.

5.2.3 Устройство для имитации удара колуном рукой

Устройство рычажного типа с пружинным приводом должно:

- обеспечить надежное закрепление колуна на исполнительном рычаге;

- иметь жесткую конструкцию и жесткое соединение с массивным               фундаментом и/или массивной стеной;

- обеспечивать удар колуном со скоростями, обеспечивающими определенную энергию воздействия в момент удара и угол встречи между нормалью к

поверхности образца и касательной к лезвию топора, равной (65 ( 3,5) 0  .

5.2.4 Измерительное устройство для определения скорости удара колуна.

Измерительное устройство должно обеспечивать измерение скорости удара колуна до (15 ( 0,3) м/с.

5.3 Образцы

5.3.1 Вид, размеры, маркировка образцов.

Материал и исполнение образцов должны соответствовать испытываемому типу стекла. Образцы изготавливаются на оборудовании и по технологии изготовителя высокопрочного стекла.

Длина образцов	(1100 ( 5 ) мм

Ширина образцов	  (800 ( 5) мм

Перед испытаниями внешняя сторона образцов, по которой должен наноситься удар маркируется изготовителем стекла.

5.3.2 Выборка.

Выборка, предоставляемая к испытаниям должна состоять из трех             образцов испытываемого типа стекла для каждого вида испытаний.

5.3.3 Состояние образцов и их подготовка.

Края образцов должны быть хорошо обработаны и не иметь                   выступающих более чем на 1 мм частей.

Каждый образец непосредственно перед испытаниями должен не менее 12 часов находиться свободно в вертикальном положении при температуре          (23 ( 2) 0С.

5.4  Проведение испытаний.

5.4.1  Условия проведения испытаний приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Класс стойко-сти | Показатели ударов | Минимальное количество ударов |
| --- | --- | --- |
|  | Расшатывающие удары (обухом топора) | Разделительные удары (лезвием топора) |  |
|  | Скорость, м/с | Энергия, Дж | Скорость, м/с | Энергия, Дж |  |
| Б-1 | 12,5 | 350 | 11,0 | 300 | от 30 до 50 |
| Б-2 | 12,5 | 350 | 11,0 | 300 | от 51 до 70 |
| Б-3 | 12,5 | 350 | 11,0 | 300 | свыше 71 |

5.4.1 Температура окружающей среды при испытаниях должна                                  составлять (23 ( 2) 0С.

5.4.2 Образец закрепляется в удерживающем устройстве. При этом он должен по всему периметру прилегать к передним и задним поверхностям прижима.

5.4.3 Устанавливается заданная скорость встречи колуна с образцом.

5.4.4 Последовательными ударами колуна в каждом образце прорубается  квадратное отверстие с длиной стороны (400 ( 10) мм. Центр отверстия должен находиться на пересечении диагоналей образца.

Если создание отверстия квадратной формы из-за соответствующего вида излома нерационально или невозможно, допускается пробивание отверстия произвольной формы с минимальным диаметром пробитого отверстия           (510 ( 15) мм.

Вырубленный из отверстия материал не должен иметь какой-либо связи с образцом (должно быть полное вырубание). Исключением является случай,               когда вырубленный материал, несмотря на наличие связи с образцом, под               действием собственного веса откидывается в горизонтальное положение,                   открывая отверстие.

Удары должны наноситься таким образом, чтобы для прорубания                  отверстия потребовалось минимальное количество ударов. Для этого                  применяются два типа ударов: расшатывающий удар - наносится обухом               колуна и разделительный - наносится лезвием колуна. Оба типа ударов                   являются равноценными и засчитываются в общее количество ударов.

Для силикатного стекла первыми должны наносится по линии прорубания расшатывающие удары. Подачу расшатывающих ударов следует выбирать так, чтобы области, в которых стекло разбивается на мелкие и мельчайшие           осколки (называемые "серыми зонами"), соприкасались минимальным образом.

Для других видов остекления начинать следует с разделительных ударов.

Первые разделительные удары следует производить в одно и то же место до тех пор, пока лезвие колуна не проникнет в образец. При этом допускается смещение ударов вдоль разделительной линии так, что первый участок раздела превышал бы длину лезвия колуна. Следующее за этим продвижение следует выбирать меньшим или равным длине лезвия колуна.

Разделительные удары не следует производить в образующейся                   стеклянной пыли.

5.5 Оценка результатов испытаний.

Для каждого образца определяется минимальное число ударов колуна, затраченное для пробивания отверстия и соответствующий этому числу ударов класс устойчивости к пробиванию. Присвоение класса стойкости к прорубанию отверстия данному типу стекла производится по низшему классу,                   определенному для одного из трех образцов.

5.6 Отчет об испытании.

5.6.1 Отчет об испытаниях оформляется протоколом испытаний, который должен содержать:

- наименование испытательного органа (лаборатории);

- тип испытываемого стекла (по данным изготовителя);

- вид образца;

- вид испытания;

- класс стойкости, присвоенный по результатам испытаний данному виду стекла, с указанием нормативного документа на соответствие которому               проводились испытания (настоящий руководящий документ или СТБ 51.2.06);

- дату испытаний.

6  Метод испытаний на стойкость к воздействию стрелкового

оружия

6.1 Краткое описание метода.

Образцы при определенных условиях обстреливаются из огнестрельного оружия. Вслед за этим они исследуются на наличие пробоин и на образование осколков стекла.

6.2 Приборы и принадлежности.

К испытательному оборудованию относится:

6.2.1 Устройство для закрепления оружия.

Устройство для закрепления оружия состоит из штатива с элементами крепления для оружия или ствола. Устройство должно обеспечивать                возможность поворота оружия для стрельбы в точки равностороннего                    треугольника, отмеченные на образце.

6.2.2 Приспособление для закрепления образцов.

Приспособление для закрепления образцов должно иметь жесткую              конструкцию и прочную связь с жестким основанием в виде массивного               фундамента  для того, чтобы обеспечить неподвижность при ударах пулями. Приспособление должно обеспечивать равномерный прижим образцов в               вертикальной плоскости с усилием (14 ( 2) Н/см2.

Плоскость образца должна равномерно прилегать к плоскости приспособления с четырех краев с шириной прижима стекла и рамы (30 ( 5) мм.

Между стеклом и рамой приспособления с внутренней и внешней стороны должна находиться полоса из резины, шириной (30 ( 5) мм, толщиной 4 мм.

Между установочной кромкой образца и рамой необходимо устанавливать полосу из той же резины, ширина которой равна толщине стекла.

После установки образца в приспособление должна оставаться свободная поверхность стекла для обстрела размером не менее 400 х 400 мм.

6.2.3 Индикатор осколков

Степень повреждения осколками стекла, откалывающихся с обратной стороны испытываемого образца, определяется с помощью индикатора осколков. Индикатор осколков состоит либо из алюминиевой фольги толщиной    0,02 мм и плоскостной массой 54 г/м2, либо из полиэтиленовой плёнки толщиной 0,1 - 0,25 мм.

Алюминиевая фольга либо полиэтиленовая плёнка должна закрепляться позади испытываемого образца параллельно его задней стороне на расстоянии (50 ( 5) мм и должна иметь свободную поверхность площадью не менее            440 х  440 мм. Алюминиевая фольга или полиэтиленовая плёнка должны быть жестко закреплены по краям для того, чтобы при испытаниях не происходило смещение индикатора.

6.2.4 Осколкоулавливатель.

Осколки стекла и части пули, пробившие образец и индикатор осколков, собираются в  осколкоулавливатель. Осколкоулавливатель  представляет  собой

короб, имеющий окно размером не менее 440 х 440 мм. Изготавливается он из материала, в котором не застревают осколки и части пуль. Осколкоулавливатель устанавливается и фиксируется на расстоянии не более 55 мм позади                закрепленного образца таким образом, чтобы открытой стороной  он был                повернут к обратной стороне образца и перпендикуляр к поверхности образца в точке пересечения диагоналей совпадал с горизонтальной средней осью                ящика. Осколкоулавливатель должен быть легко доступным для исследований или замены.

6.2.5 Устройство измерения скорости полета пули.

Устройство измерения скорости полета пули должно иметь погрешность не более 1 м/сек. Измерительный участок длиной максимум 1 м должен быть расположен таким образом, чтобы его середина находилась на расстоянии      2,5 м от обреза ствола испытательного оружия.

Примечание: Если  участок измерения скорости полета пули удален              более чем на 2,5 м от среза ствола, должна производиться поправка из-за                  потери скорости пули.

6.2.6 Испытательное  оружие.

Для испытаний должны использоваться серийные образцы оружия или специально изготовленные испытательные стволы.

6.2.7 Патроны.

Для испытаний необходимо использовать патроны серийного образца.

Патроны должны быть подобраны по классу стойкости образца в                   соответствии с таблицей 4 таким образом, чтобы стандартное отклонение             скорости пули на расстоянии 2,5 м от среза ствола при расчете на выборку из десяти пуль из определенной для испытаний партии, составляющей максимум 50 патронов, было бы равно не более ( 5 м/с для пистолетов и гладкоствольного оружия, и ( 10 м/с для автоматического оружия. Если скорость пули и ее стандартное отклонение соответствует требованиям испытаний, то остальные патроны из данной партии можно использовать без дополнительного                  измерения скорости пули при условии, что их температура отличается от               температуры при измерении скорости пули не более чем на 2 0 С. В ином               случае необходимо сделать новую выборку из новой партии.

6.3 Образцы.

6.3.1 Вид, размеры, маркировка.

Материал и исполнение образцов должны соответствовать данным              производителя и испытываемому типу стекла. Образцы изготавливаются на оборудовании и по технологии изготовителя.

Размеры испытываемых образцов:

Длина	(500 ( 5) мм

Ширина	(500 ( 5) мм

Перед испытаниями внешняя сторона образцов, по которой должен              производиться выстрел, маркируется изготовителем стекла.

6.3.2 Выборка.

Выборка, предоставляемая к испытаниям, должна состоять из трех               образцов испытываемого типа стекла для каждого вида испытаний.

Примечание: Необходимо, по меньшей мере, один дополнительный            образец, чтобы исключить неправильные результаты испытаний (расстояние между показаниями, скорость полета пули)

6.3.3 Состояние образцов и их подготовка.

Края образцов должны быть хорошо обработаны и не иметь                   выступающих более чем на 1 мм частей.

Каждый образец непосредственно перед испытанием должен не менее 12 часов находиться свободно в вертикальном положении при температуре           (23 ( 2) 0С.

6.4 Проведение испытаний.

6.4.1 Испытания на стойкость к воздействию стрелкового оружия               проводят в соответствии с требованиями, указанными в таблице 4.

6.4.2 Температура окружающей среды при испытаниях должна                   составлять (23 ( 2) 0С.

6.4.3 Испытываемый образец должен быть установлен в приспособление для закрепления. При этом  внешняя  сторона  образца  (сторона атаки)  должна

быть обращена к оружию. Оружие, патроны и дистанция обстрела выбираться из таблицы 4 в соответствии с классом стойкости образца.

6.4.5 Стрелковое оружие и образец должны располагаться таким образом, чтобы продольная ось ствола совпадала с точкой пересечения диагоналей              образца. Из этой позиции получение следов от выстрелов в виде равностороннего треугольника достигается соответствующим поворотом ствола.

6.5 Оценка результатов испытаний.

6.5.1 Каждый образец после отстрела исследуется на наличие пробоин и образование осколков стекла.

Пробоиной считается:

- пробивание стекла пулей или ее осколками;

- проникновение в тыльную поверхность образца застрявшей пули или ее осколков;

- сквозное отверстие, даже если оно затягивается после прохождения         пули.

6.5.2 Образование осколков стекла устанавливается по наличию пробоин в индикаторе осколков, устанавливаемом позади испытуемого образца на              расстоянии (50 ( 5) мм.

6.5.3 Если все образцы выдержали испытания, данному виду стекла, из которого изготовлены образцы, присваивается соответствующий класс                  стойкости.

Пуленепробиваемому стеклу, выдержавшему испытания, присваивается класс стойкости к воздействию стрелкового оружия с указанием буквенного индекса «В», а при наличии осколков  -  с указанием буквенного индекса «ВО».

Таблица 4.

| Класс стой-кости | Вид оружия | Наименование и индекс патрона | Характеристика пули | Дистанция обстрела, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип сердечника | Масса, г | Скорость, м/с |  |
| В-1 | Пистолет Макарова (ПМ) | 9 - мм пистолетный патрон 57-Н-181С с пулей Пст | стальной | 5,9 | 305 – 325 | 5 |
|  | Револьвер типа "Наган" | 7,62 – мм револьверный патрон 57-Н-122 с пулей Р | стальной | 6,8 | 275 – 295 | 5 |
| В-2 | Пистолет специальный малокалиберный ПСМ | 5,45 - мм пистолетный патрон 7Н7 с пулей Пст | стальной | 2,5 | 310 – 335 | 5 |
|  | Пистолет Токарева (ТТ) | 7,62 – мм пистолетный патрон 57-Н-132С или 57-Н-134 С с пулей Пст | стальной | 5,5 | 415 – 445 | 5 |
| В-2а | Охотничье ружье 12-го калибра | 18,5 - мм охотничий патрон | свинцовый | 35,0 | 390 – 410 | 5 |
| В-3 | Автомат АК-74 | 5,45 - мм патрон 7Н6 с пулей ПС | стальной термоупрочненный | 3,5 | 890 – 910 | 5 – 10 |
|  | Автомат АКМ | 7,62 - мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС | стальной нетермоупрочненный | 7,9 | 710 – 740 | 5 – 10 |
| В-4 | Автомат АК-74 | 5,45 - мм патрон 7Н10 с пулей ПП | стальной термоупрочненный | 3,4 | 890 – 910 | 5 – 10 |
| В-5 | Снайперская винтовка СВД | 7,62 – мм патрон 57-Н-323С с пулей ЛПС | стальной нетермоупрочненный | 9,6 | 820 – 840 | 5 – 10 |
|  | Автомат АКМ | 7,62 - мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС | стальной термоупрочненный | 7,9 | 710 - 740 | 5 – 10 |
| В-5а | Автомат АКМ | 7,62 - мм патрон 57-Б3-231 с пулей БЗ | специальный | 7,4 | 720 – 750 | 5 – 10 |
| В-6 | Снайперская винтовка СВД | 7,62 - мм патрон СТ-М2 | стальной термоупрочненный | 9,6 | 820 – 840 | 5 – 10 |
| В-6а | Снайперская винтовка СВД | 7,62 - мм патрон 7-БЗ-3 с пулей Б-32 | специальный | 10,4 | 800 – 835 | 5 – 10 |

6.6 Отчет об испытании.

Отчет об испытаниях оформляется протоколом испытаний, который  должен содержать:

- наименование испытательного органа (лаборатории);

- предприятие-изготовитель (заявитель) высокопрочного стекла;

- тип испытываемого стекла (по данным изготовителя);

- вид образца;

- вид испытания;

- класс стойкости, присвоенный по результатам испытаний данному виду стекла, с указанием нормативного документа на соответствие которому              проводились испытания (настоящий руководящий документ или СТБ 51.2.06);

- дату испытаний.

7  Порядок оформления результатов испытаний

До введения в Республике Беларусь обязательной сертификации               высокопрочных стекол их испытания проводятся испытательными                   лабораториями заводов-изготовителей, Департамента охраны МВД Республики Беларусь., других организаций, в присутствии представителя Департамента охраны МВД Республики Беларусь, наделенного соответствующими полномочиями, который подписывает протоколы испытаний, а также испытательными Центрами (органами по сертификации однородной продукции), аккредитованными Госстандартом.

После введения в Республике Беларусь обязательной сертификации                высокопрочных стекол его испытания должны проводиться только в                  испытательных лабораториях, аккредитованных Госстандартом на право                  проведения испытаний высокопрочных стекол.

В случаях, когда испытания проводятся органом по сертификации                  однородной продукции, аккредитованным в установленном порядке                    Госстандартом, при положительных результатах испытаний на высокопрочное стекло  выдается сертификат соответствия.

В случаях, когда испытания проводятся в присутствии уполномоченных представителей Департамента охраны МВД Республики Беларусь в испытательных лабораториях, не аккредитованных Госстандартом на проведение вышеуказанных испытаний, при положительных результатах испытаний на высокопрочное стекло Департаментом охраны МВД Республики Беларусь может быть выдано свидетельство, подтверждающее его класс стойкости.

В свидетельстве указывается производитель стекла, его адрес, тип, вид и марка, описание его структуры, нормативный документ, требованиям которого соответствует стекло, документ, на основании которого выдано свидетельство и присвоенный класс стойкости, дата выдачи и срок действия свидетельства.

При выдаче свидетельства на серийно производимые изделия по                  техническим условиям, согласованным с Департаментом охраны МВД Республики Беларусь., срок его действия устанавливается равным 3 года.

При выдаче свидетельства на высокопрочные стекла, имеющие                   сертификат соответствия Российской Федерации, срок его действия                устанавливается полгода и может быть продлен, если завезенное                    высокопрочное стекло не будет реализовано в течение этого срока.

8 Маркировка высокопрочных стекол (защитного остекления).

8.1 На внешней стороне (стороне воздействия) каждого стекла                (защитного остекления) в правом нижнем углу наносится обозначение:

- наименование или товарный знак производителя стекла (защитного              остекления);

- номер документа (настоящий руководящий документ или СТБ 51.2.06), устанавливающего требования к стеклу (защитному остеклению);

- класс стойкости согласно настоящему руководящему документу или СТБ 51.2.06. При соответствии данного вида стекла (защитного остекления) нескольким классам стойкости на стекло (защитное остекление) может быть нанесено обозначение этих классов. Например,  А-2/ Б-1/ В-1.

8.2 Присвоенный по результатам испытаний класс стойкости сохраняется для данного типа стекла (защитного остекления), если:

- отдельные слои заменяются на слои другого цвета, выполненные из                  того же материала;

- с любой стороны стекла (защитного остекления) наносятся                     дополнительные слои с воздушным промежутком или без него;

- на стекло (защитное остекление) или внутрь вводятся элементы охранной сигнализации, нагрева, наносятся защитные покрытия (полностью или частично), которые не снижают защитных свойств стекла (защитного остекления).

У пуленепробиваемого остекления присвоенный по результатам испытаний класс стойкости не сохраняется, если с обратной стороны нанесены дополнительные слои с воздушным промежутком или без него.

9 Применение защитного остекления.

9.1 Принципы применения защитного остекления.

Защитное остекление является средством противодействия преступным посягательствам на жизнь людей и товарно-материальные ценности.

На объектах, охраняемых подразделениями Департамента охраны МВД Республики Беларусь, может устанавливаться только защитное остекление, имеющее свидетельство, выданное Департаментом охраны МВД Республики Беларусь, или сертификат соответствия, выданный органом по сертификации однородной продукции Госстандарта.

Противовзломное и противоударное остекление устанавливается в              оконных и витринных проемах для предотвращения или затруднения доступа внутрь  помещений,  а  пуленепробиваемое  остекление, кроме  того,  защищает

находящихся в помещении людей от выстрелов из огнестрельного оружия          снаружи.

На объектах, на которых действующими на территории республики              нормативными документами предусматривается обязательная установка              решеток (кассы, комнаты хранения наркотиков и т.п.), допускается их замена противовзломным или пуленепробиваемым остеклением классом стойкости не ниже  Б-1 и В-1 соответственно при условии использования его совместно с         рамами, конструкция которых обеспечивает ударостойкость равную или               превышающую стойкости используемого стекла и оснащения объекта                  (помещения, в котором устанавливается защитное остекление) системами              сигнализации с выводом сигнала в подразделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Противовзломное и противоударное остекление должно использоваться, как правило, в сочетании с пассивными звуковыми извещателями для                  блокировки остекленных конструкций, а пуленепробиваемое остекление -         с кнопками тревожной сигнализации. При выборе класса защитного остекления для охраняемого объекта необходимо учитывать реальное время реагирования подразделений Департамента охраны МВД Республики Беларусь на              сигналы "тревога" от таких извещателей. Увеличение времени реагирования на сигналы "тревоги" требует более прочного остекления.

Для защитного остекления должны применяться рамы соответствующей конструкции, обеспечивающие защиту кромок стекла от влаги (при применении многослойного стекла) и ударостойкость равную или превышающую стойкость используемого стекла. Кроме того, для пулестойкого остекления стык стекла и рамы, в том числе температурный зазор и уплотнитель должен быть защищен от прострела пулей соответствующими стальными элементами. При этом перекрытие стекла защитным элементом должно быть более 10 мм. Конструкция рамы должна обеспечивать крепление стекла, исключающее его извлечение или выбивание с внешней стороны защищаемой зоны. При использовании защитного остекления в окнах зданий не рекомендуется применять открывающиеся элементы (форточки, фрамуги и т.п.), ослабляющие конструкцию рам.

9.2 Противоударное остекление.

Противоударное остекление класса А-0 не применяется для защиты материальных  ценностей  на  объектах. Остекление  данного  класса целесообразно

использовать для защиты товарно-материальных ценностей и интерьера помещений на объектах от  воздействия  солнечного  ультрафиолетового  излучения

(защиты от обесцвечивания предметов интерьера и товарно-материальных ценностей), для защиты людей, которые могут находиться вблизи остекления или под ним, от осколков стекла, которые могут образовываться при разрушении остекления, а также для повышения пожаростойкости объекта (сдерживания активного распространения пожара через оконные проемы).

Противоударное остекление класса А-1 1, А-2 устанавливается :

- на объектах, не имеющих значительных материальных ценностей и             находящихся под централизованной или внутренней физической охраной (в продовольственных магазинах, ресторанах, барах, учреждениях,                            производственных помещениях и т.п.). При постоянном нахождении вблизи витрин и окон материальных ценностей класс стойкости противоударного                остекления должен быть повышен;

- в помещениях с хранением компьютерной техники, находящихся под централизованной охраной и расположенных выше первого этажа при условии отсутствия доступа к окнам с пожарных лестниц, навесов, архитектурных                  козырьков и т.п.,

- в учреждениях банков (режимных помещениях 2, помещениях, не               относящихся к кассовому узлу, в том числе расположенных на первом этаже, рядом с пожарными лестницами, козырьками и в других местах, к которым возможен легкий доступ), находящихся под централизованной охраной и                круглосуточной милицейской охраной;

- в помещениях кассового узла учреждений банков при условии наличия в период ведения кассовых операций милицейского поста и обязательной                дополнительной защиты оконных проемов роллетами класса не ниже Р 4 по                РД 28.3.002-2004 или СТБ 51.2.03-99, устанавливаемыми снаружи, или роллетами класса не ниже Р 3, устанавливаемыми с внутренней стороны помещения, либо в оконном проеме (заподлицо с наружной стеной или в глубине оконного               проема). Во время ведения кассовых операций роллеты могут быть в свернутом состоянии;

- в залах дежурных пульта управления (ДПУ), расположенных выше первого этажа и находящихся в одном здании с оперативно-дежурной частью (ОДС) ОВД или подразделения Департамента охраны, где осуществляется круглосуточное дежурство;

- в ОДС подразделений Департамента охраны  и залах ДПУ, расположенных на первых этажах, совместно с решетками или решетчатыми роллетами;

- на других объектах.

__________________________

Примечания.

1. Оценить стойкость противоударного остекления в реальных условиях можно на следующем примере. Архитектурное стекло толщиной 4 мм с установленной на него пленкой 112 мкм выдерживает удар с энергией 25,5 Дж, то есть если с места в непосредственной близости от такого стекла человек бросит в него с максимально возможной силой камень (гранату) весом 700 г, то камень (граната) отскочит от него.

2.  Под режимными помещениями следует понимать: кабинеты руководителей банков; помещение серверной комнаты; помещение режимно-секретного органа (РСО); помещение со средствами вычислительной техники, используемыми для проведения электронных межбанковских платежей (АС МБР, "S.W.I.F.T.С", " Rauiter" и т.п. Перечень режимных помещений определяется приказом руководителя банка и согласовывается с руководством подразделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Противоударное остекление класса А-2, А-3 устанавливается:

- на объектах, имеющих материальные ценности высокой                                     потребительской стоимости, исторические и культурные ценности и                    находящиеся под централизованной и (или) внутренней физической                   милицейской охраной;

- в торговых залах ювелирных, оружейных магазинов, аптек (при условии отсутствия в них во внерабочее время драгметаллов, оружия, наркотиков),                находящихся под централизованной охраной;

- в музеях, картинных галереях (в виде экранов, витрин для защиты                отдельных экспонатов в экспозиционных залах);

- в помещениях с хранением компьютерной техники, расположенных на первом этаже или при наличии доступа к окнам помещений с пожарных                  лестниц, навесов, архитектурных козырьков и т.п., находящихся под                  централизованной охраной;

- в помещениях органов управления и власти (если не требуется                   установка пуленепробиваемых стекол);

- на объектах, на которых применяется противоударное остекление                класса А-1, А-2.

9.3 Противовзломное остекление.

Противовзломное остекление классов Б-1, Б-2 применяется на оконных проемах для защиты материальных  ценностей :

-  на  объектах, не имеющих значительных материальных ценностей, при отсутствии централизованной или постоянной физической охраны;

-  в складских помещениях (независимо от вида охраны);

- в хранилищах (запасниках) музеев, находящихся под централизованной  охраной;

- в помещениях кассового узла учреждений банков, находящихся под круглосуточной централизованной  и внутренней физической милицейской              охраной;

- в денежных кассах организаций и учреждений, находящихся под                  централизованной охраной;

- в помещениях для хранения драгоценных металлов и камней,                   наркотиков, оружия и боеприпасов при наличии централизованной охраны;

- в залах дежурных пульта управления  и оперативно-дежурных частях   подразделений Департамента охраны МВД Республики Беларусь;

- на объектах, на которых применяется противоударное остекление.

Противовзломное остекление классов Б-2, Б-3 применяется на оконных проемах для защиты материальных  ценностей :

- на объектах, имеющих материальные ценности высокой                                 потребительской стоимости, при отсутствии централизованной или внутренней физической охраны;

- в хранилищах (запасниках) музеев, находящихся под внутренней                физической охраной.

- в помещениях кассового узла учреждений банков (независимо от вида охраны);

- в торговых залах ювелирных, оружейных магазинов, аптек, помещениях для хранения драгоценных металлов и камней, оружия, боеприпасов,                            наркотиков, ядов (независимо от вида охраны);

- в денежных кассах организаций и учреждений (независимо от вида              охраны);

- на объектах, на которых применяется противовзломное остекление класса Б-1, Б-2;

- на других объектах.

Класс стойкости противовзломного остекления (от Б-1 до Б-3) должен             выбираться в  зависимости от характера защищаемых ценностей, времени              прибытия групп задержания подразделений Департамента охраны МВД к объекту, расположения помещений, в которых находятся защищаемые ценности (этаж, доступ к окнам, куда выходят окна и т.п.), криминогенной обстановки в районе расположения объекта.

9.4 Пуленепробиваемое остекление.

Пуленепробиваемое остекление рекомендуется устанавливать на                  объектах любого вида при возможной угрозе вооруженного нападения на                   персонал или посетителей этих объектов. Пуленепробиваемое остекление                может использоваться для выполнения функций противовзломного или                  противоударного. Класс защиты выбирается в зависимости от расположения объекта, удаленности от постов охраны маршрутов патрулирования нарядов службы охраны и ППСМ, оперативных дежурных частей охраны и                    горрайорганов внутренних дел, а также требований действующих нормативных документов, в том числе стандартов, регламентирующих требования к                   обменным пунктам (СТБ 51.4.01-2000), автомобилям для инкассации денежной выручки (СТБ 51.3.01-96).

Пуленепробиваемым остеклением рекомендуется защищать:

- места выдачи денег в кассах крупных организаций, предприятий,                 учреждений;

- пункты обмена валют;

- рабочие места кассиров в учреждениях банков, работающих в                  операционных залах;

- рабочие места операторов автозаправочных станций;

- внутренние посты охраны в учреждениях банков, ювелирных                     магазинах, тирах, органов власти и управления;

- рабочие места сотрудников дежурных частей органов внутренних дел;

- другие объекты.

При установке пуленепробиваемого остекления внутри помещения                рекомендуется соблюдать следующие требования:

- пуленепробиваемое остекление в сочетании с защитными панелями (элементами строительных конструкций) должно устанавливаться на высоту не менее 2 метра от уровня пола. Оставшийся просвет между защитной                   конструкцией до потолка должен закрываться металлическими панелями,                   решеткой или защитным остеклением класса не ниже А-1, обеспечивающими защиту от перелезания, проброса предметов, угрозы оружием;

- защитные панели должны иметь класс стойкости не ниже класса                   стойкости применяемого защитного остекления. Для класса В-1 панели                    должны выполняться из листовой стали толщиной не менее 3 мм, для класса             В-2 – толщиной не менее 6 мм, а для класса  В-3 - из листов бронесплава                  толщиной не менее 7 мм;

- лотки для передачи денег или документов, отверстия для ведения                переговоров должны иметь конструкцию, исключающую проникновение пули в защищаемую зону при выстреле извне;

- вертикальные опоры должны быть надежно закреплены на уровне              потолка и пола. Горизонтальные элементы конструкции должны быть надежно закреплены в каждом соединении и, по возможности, крепиться к стенам;

- двери в защищаемую зону должны обеспечивать тот же уровень               защиты, что и применяемое пулестойкое остекление. Кроме того, они должны открываться наружу и оснащаться самозапирающимися замками;

- любое окно в защищаемой зоне должно быть защищено                         пуленепробиваемым остеклением того же класса, что и установленное внутри помещения.

Приложение 1

(Справочное)

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в         руководящем документе.

СТБ 51.2.06-99 Оборудование  и  технические  средства для  обеспечения  банковской  деятельности. Стекло высокопрочное. Классификация.                     Технические требования и методы испытаний.

СТБ 51.2.03-2000 Оборудование  и  технические  средства для                      обеспечения  банковской  деятельности. Роллеты противовзломные и                пуленепробиваемые. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.

СТБ 51.3.01-96. Оборудование  и  технические  средства для  обеспечения  банковской  деятельности. Автомобили для инкассации денежной выручки и перевозки ценных грузов. Классификация и общие технические требования.

СТБ 51.4.01-96 Оборудование  и  технические  средства для  обеспечения  банковской  деятельности. Пункты обменные. Классификация и общие                  технические требования.

ГОСТ 28653-90 Оружие стрелковое. Термины и определения.

ГОСТ Р 51136 – 98 Стекла защитные многослойные. Общие технические условия.

РД 28/3.002 –2004 Роллеты и жалюзи противовзломные и пуленепробиваемые. Классификация. Методы испытаний. Применение.

РД 78.148-94 Защитное остекление. Классификация. Методы испытаний. Применение.

DIN 52290-2-88 Трудноразрушаемое остекление. Испытание на                  пулестойкость и классификация.

DIN 52290-3-88 Трудноразрушаемое остекление. Испытание на воздействие режущего инструмента ударного воздействия и классификация.

DIN 52290-4-88 Противоударные стекла (защитные пленки).

BS 5051-1:1988 Пулестойкое остекление. Часть 1. Технические условия к остеклению внутри зданий.

Приложение 2

(Справочное)

Перечень организаций, занимающихся производством,

реализацией и сертификацией высокопрочных стекол

(защитного остекления.)

Орган по сертификации средств специальной защиты Белорусского         национального технического университета:

220027, г. Минск, пр.Ф.Скорины, 65

тел. (017) 232-85-80

факс (017) 232-85-80

Руководитель Осташков Павел Николаевич

ООО "Технолюкс":

220071, г.Минск, ул. Платонова, 22  офис  707

тел. (017) 231-58-71,  (017) 237-31-83, (017) 237- 31-89

Руководители Тукман Виктор Петрович

Султалиев Александр Кичибекович

Имеет сертификаты на серийное производство:

- стекол противоударных класса А-1 ;

- стекол пуленепробиваемых класса В-1, В-2 и В-3.

Белорусско-латвийское совместное предприятие "Лоренпласт"

220075, г. Минск, ул. Селицкого, 27 –1

тел. (017) 201-40-00, (017) 244-80-29

факс (017) 201-40-01

Руководители  Эльбо  Роман  Моисеевич    ( 8-0297-08-30-08 )

Ковалев Сергей Викторович ( 8-0297-78-46-08)

Имеет сертификаты на серийное производство:

- окон противовзломных 2-го класса стойкости к взлому;

- стекол противоударных класса А-1,А-2,А-3

Государственное научно-производственное предприятие "Агат-Систем"

220141, г. Минск, Староборисовский тракт, 51

тел. (017) 264-73-65

тел/факс. (017) 268-61-90

Руководители  Авчинка Валерий Иванович

Янчевский Виктор Антонович

Имеет сертификаты на серийное производство:

- стекол противоударных класса А-0, А-1, А-2, А-3;

- стекол пуленепробиваемых В-1 и  В-3 классов.

ООО "Форт"

225860, г. Кобрин, ул. Гайдара, 92

тел. (01642) -2-86-20

Руководитель Ефремов Иван Николаевич (8-0296-59-06-27)

Имеет сертификаты на серийное производство:

- стекол противоударных класса А-0 и А-2;

- стекол пуленепробиваемых класса В-1

ООО "СПТ"

220047, г. Минск, ул. Герасименко, 29-103

тел. 8-0296-31-26-89

Руководители  Колтович Сергей Михайлович

Сергеев Алексей Владимирович

Имеет сертификаты на серийное производство:

- стекол противоударных класса А-0 ;

- стекол противовзломных Б1;

- стекол пуленепробиваемых класса В-1 и В-3.

Завод стеклопакетов «ВН-Техно»

г. Минск

тел. 8-0296-75-94-71

Руководитель  Милютин Владимир Николаевич

Имеет сертификаты на серийное производство:

- стекол противоударных класса А-0 ;

- стекол противовзломных Б1;

- стекол пуленепробиваемых класса В-1 и В-3.

ООО «Амикрон»

г. Кобрин

тел. 8-0293-59-69-59

Руководитель  Поливода Анатолий Михайлович

Имеет сертификаты на серийное производство:

- стекол противоударных класса А-0 ;

- стекол противовзломных Б1;

- стекол пуленепробиваемых класса В-1 и В-3.