Министерство внутренних дел

Республики Беларусь

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

Сейфы и хранилища ценностей.

Классификация. Методы испытаний. Применение.

РД 28/3.003 - 2004

### МВД Республики Беларусь

Издание официальное

Минск 2004 год

УДК 683.34.001.4:006.354(476)

# РАЗРАБОТАН

Центром по сертификации технических средств охранно-пожарной сигнализации Департамента охраны  МВД Республики Беларусь  на  основе  стандартов  DIN  EN  1143  т.1,

ГОСТ Р 50862-96, СТБ 51.2.01-99, СТБ 51.2.02-99, Пособия "Проектирование зданий банков" (П5-03 к СНиП 2.08.02-89).

# ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ

Департаментом охраны МВД Республики Беларусь

# РАЗРАБОТЧИКИ

Брель И.Д., Павлов П.В.

ВВЕДЕН ВЗАМЕН   РД 28/3.003-97 Сейфы и хранилища ценностей.

Классификация. Методы испытаний. Применение.

# ДАТА ВВЕДЕНИЯ с 1.07.2004 г.

Содержание.

| 1. | Область применения. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Термины и определения. | 4 |
| 3. | Классификация | 7 |
| 4. | Основные параметры и размеры | 9 |
| 5. | Технические требования. | 9 |
| 6. | Маркировка и упаковка | 17 |
| 7. | Требования безопасности. | 18 |
| 8. | Методы контроля и испытаний | 19 |
| 9. | Порядок оформления результатов испытаний. | 32 |
| 10. | Применение сейфов и хранилищ. | 32 |
|  | Приложения. |  |
|  | Приложение А. Техническая документация. | 38 |
|  | Приложение Б. Пример определения класса стойкости изделия к взлому | 39 |
|  | Приложение В. Категории и группы инструментов для испытаний и их инструментальные коэффициенты | 40 |
|  | Приложение Г. Рекомендации по устройству ограждающих конструкций оболочки банковских хранилищ (кладовых) ценностей | 43 |
|  | Приложение Д. Нормативные ссылки | 45 |
|  | Приложение Е. Перечень предприятий и организаций, выпускающих (поставляющих) сейфы и хранилища ценностей. | 48 |

1. Область применения

Настоящий руководящий документ распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые сейфы и хранилища ценностей, устанавливаемые на объектах различных форм собственности (в дальнейшем - объектах), охраняемых или подлежащих передаче под охрану подразделениям Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Настоящий руководящий документ устанавливает требования к сейфам и хранилищам ценностей, классификацию и методы испытаний, а также                    рекомендации по их применению.

Настоящий руководящий документ не распространяется на бытовые             сейфы, сейфы-кассеты, а также сейфы и хранилища ценностей, оснащенные специальными устройствами, предназначенными для вложения и выемки вкладов (например, ночные депозитарные сейфы, банковские денежные автоматы).

Настоящий руководящий документ в части огнестойкости не распространяется на встроенные сейфы, а также хранилища ценностей в ранее запроектированных и построенных зданиях и сооружениях, конструкции и планировочные решения которых приняты в соответствии со СНиП 2.01.02.

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в                  настоящем руководящем документе, приведен в приложении Д.

2. Термины и определения

Базисное значение инструмента Еu - численное значение, установленное для каждого инструмента, выраженное в единицах сопротивления к месту взлома, его тяжесть, навыки применения, защитные средства, потребность в подводе электроэнергии и воды, а также время на подготовку инструмента к работе.

Банковское хранилище (кладовая) ценностей – хранилище ценностей учреждения банка.

Взлом - действия, направленные на нарушение целостности сейфа или хранилища, с целью получения частичного или полного доступа к его                  содержимому.

Время испытания на стойкость к взлому - сумма значений рабочего времени.

Встроенный сейф - сейф, предназначенный для установки в полу,               стене, а также внутри другого сейфа.

Дверь хранилища ценностей (дверь банковского хранилища               ценностей) - комплект, состоящий из дверного полотна и дверной коробки, снабженных запирающим механизмом, защищенный от взлома и устойчивый к воздействию опасных факторов пожара.

Дополнительное испытание на стойкость к взлому - действия                испытателей, направленные на определение соответствия сейфа или хранилища специальным требованиям в дополнение к ранее определенному минимальному значению сопротивления.

Доступ к содержимому сейфа или хранилища ценностей - результат взлома, обеспечивающий извлечение из внутреннего пространства сейфа,              хранилища ценностей его содержимого или уничтожение любой его части.

Единица сопротивления Ес - условное численное значение,                    характеризующее стойкость сейфа или хранилища ценностей к взлому и               определяемое использованием в течение одной минуты инструмента, имеющего  коэффициент 1 и базисное значение 0.

Жесткий испытательный шаблон - металлический предмет длиной не менее 400 мм и с поперечным сечением в виде прямоугольника с длинами сторон 300 и 330 мм, углы которого скруглены ( радиус 10 мм ).

Замковое устройство - устройство, обеспечивающее секретность             отпирания двери, а также управляющее действием запирающего механизма или блокирующее движение его силовых элементов.

Запирающий механизм - совокупность всех замковых устройств и             силовых элементов (ригели, засовы и т.п.), обеспечивающих запирание двери сейфа или хранилища ценностей.

Значение сопротивляемости (Ес - численное значение в единицах            сопротивляемости, рассчитанное по окончании каждого испытания путем            умножения времени испытания на коэффициент используемого инструмента наивысшей категории и прибавления к этому произведению суммы базисных значений используемых инструментов.

Испытания сейфов на огнестойкость - все действия испытателей,             направленные на определение способности сейфов защищать содержимое,             чувствительное к воздействию опасных факторов пожара.

Испытания на стойкость к взлому - все действия испытателей,              направленные на получение частичного или полного доступа к внутреннему пространству сейфа или хранилища ценностей с целью определения из             значений сопротивления и последующей классификации.

Инструментальный коэффициент - численное значение, выраженное в единицах сопротивляемости в минуту (Ес/мин), установленное для каждой            категории инструментов.

Класс стойкости к взлому хранилища ценностей, сейфа – характеристика способности конструкции определенное время противодействовать              взлому.

Примечание.

Определение класса стойкости к взлому осуществляется на          основании результатов испытаний.

Монолитное хранилище ценностей – хранилище, сооруженное из            монолитного сталефибробетонна, усиленное внутри металлической решеткой или решетками.

Модульное хранилище ценностей – хранилище, у которого стены, пол и потолок выполнены из модульных элементов, соединенных между собой.

Примечание.

Хранилище ценностей может быть разборным или неразборным,            модульные элементы могут быть выполнены в виде панелей.

Неразрушающее воздействие - действия, направленные на достижение доступа во внутреннее пространство сейфа или хранилища ценностей без их повреждения, путем подбора кода, ключа, отмычки и т.д.

Образец для испытаний (далее образец) - конструкция в сборе или              отдельные ее фрагменты, пригодные для испытаний в соответствии с                     требованиями настоящего руководящего документа, технические характеристики которых полностью соответствуют официально представленной в              испытательный центр (лабораторию) конструкторской и технической                документации.

Огнестойкий сейф - устройство с площадью основания изнутри не более 2 м 2, предназначенное для хранения ценностей, документов и носителей               информации, стойкое к взлому и воздействию опасных факторов пожара.

Огнестойкость сейфа - способность конструкции сейфа обеспечивать сохранность содержимого от воздействия опасных факторов пожара.

Полный доступ - результат взлома, характеризующийся проходом             жесткого испытательного шаблона установленных размеров во внутреннее пространство сейфа или хранилища ценностей через отверстие, а также            извлечением встроенного сейфа из внутреннего пространства, удаление двери, открытие двери на ширину не менее 300 мм.

Помещение для хранения ценностей – помещение, первоначально не предназначавшееся для хранения ценностей, технически укрепленное                    монолитным, модульным или другим способом до уровня, соответствующего       V - X классам стойкости к взлому.

Помещение для временного хранения ценностей – помещение учреждения банка, предназначенное для временного хранения в противовзломных сейфах ценностей, находящихся под ответственностью инкассаторов, во              внерабочее время.

Предел огнестойкости сейфа - показатель огнестойкости сейфа, определяемый временем от начала испытаний, при заданных температурных режимах теплового воздействия, до наступления одного из нормируемых для данного класса сейфа предельных состояний.

Предкладовая – помещение, расположенное смежно с банковским               хранилищем (кладовой) ценностей, предназначенное для проведения операций с ценностями, защищенное от взлома, устойчивое к воздействию опасных              факторов пожара.

Рабочее время - интервал времени между моментом начала контакта              инструмента или группы инструментов и моментом прекращения их контакта с образцом. Рабочее время включает время извлечения инструментов (или их частей) из образца, удаление которых необходимо для продолжения               испытаний.

Сейф – стойкий к взлому металлический одностенный или двустенный шкаф с площадью внутреннего основания не более 2 м2 без наполнителя или с размещенным между стенками наполнителем, затрудняющим взлом или                ослабляющим воздействие опасных факторов пожара, оснащенный дверью,             запирающейся замком (системой замков) или запирающим механизмом.

Сейфовая комната – помещение для хранения ценностей в сейфах              класса стойкости к взлому не ниже V.

Стойкость к взлому - способность сейфа или хранилища ценностей             противостоять взлому, выраженная с помощью количественных характеристик.

Хранилище ценностей - строительное сооружение с площадью                  внутреннего основания более 2 м 2, предназначенное для хранения ценностей, документов и носителей информации, защищенное от взлома, устойчивое к воздействию опасных факторов пожара и соответствующее V - XIII классам стойкости к взлому.

Частичный доступ - результат взлома, характеризующийся проходом жесткого испытательного шаблона установленных размеров во внутреннее пространство сейфа через отверстие.

Примечание.

Допускается термины "хранилище ценностей", "монолитное хранилище ценностей", "модульное хранилище ценностей", "дверь хранилища ценностей", "дверь банковского хранилища ценностей", "банковское             хранилище ценностей" сокращать, заменяя их соответственно терминами "хранилище", "монолитное хранилище", "модульное хранилище", "дверь хранилища", "дверь банковского хранилища", "банковское хранилище".

3. Классификация

3.1 По назначению оборудование и технические средства для хранения ценностей подразделяются на:

- сейфы - металлические и/или сталебетонные изделия, соответствующие I - X классу стойкости к взлому (таблица 1);

- двери хранилищ (банковских хранилищ) и помещений для хранения ценностей - металлические и/или сталебетонные изделия, соответствующие V-XIII классу стойкости к взлому (таблица 1);

- помещения для хранения ценностей - строительные сооружения,               соответствующие V - X классу стойкости к взлому (таблица 1);

- хранилища ценностей - строительные сооружения, соответствующие            V - XIII классу стойкости к взлому (таблица 1).

3.2 По степени стойкости к воздействию различных групп инструментов сейфы и хранилища ценностей, а так же двери хранилищ (банковских хранилищ) и помещений для хранения ценностей классифицируются по величине минимального значения сопротивляемости. В зависимости от времени воздействия и категории инструмента, применяемого для полного или частичного проникновения, они разделены на 13 классов стойкости к взлому и сведены в таблицу 1.

Классификация сейфов, дверей хранилищ (банковских хранилищ) и               помещений ценностей производится с учетом количества замковых устройств и их секретности, которых должно быть не менее, а класс не ниже, указанных в таблицах 2 и 3.

3.3	Классификация огнестойких сейфов и всех типов хранилищ по             пожарной безопасности должна осуществляться согласно СТБ 11.05.02

Таблица 1

Классификация сейфов, дверей хранилищ (банковских хранилищ,

помещений для хранения ценностей) и хранилищ (банковских хранилищ, помещений для хранения ценностей) по стойкости к взлому

| Класс стойкости к взлому | Минимальное значение сопротивляемости, (Ес | Степень сохранности |
| --- | --- | --- |
|  | Частичный доступ | Полный доступ | Сейфы | Хранилища (помещения для хранения ценностей) |
| Для сейфов (шкафов металлических) |
| I | 30 | 50 | удовлетворительная | - |
| II | 50 | 80 | удовлетворительная | - |
| III | 80 | 120 | удовлетворительная | - |
| IV | 120 | 180 | средняя | - |
| Для сейфов; дверей хранилищ (банковских хранилищ, помещений для хранения ценностей ), а также помещений для хранения ценностей и хранилищ (банковских хранилищ) |
| V | 180 | 270 | средняя | удовлетворительная |
| VI | 270 | 400 | средняя | удовлетворительная |
| VII | 400 | 600 | высокая | удовлетворительная |
| VIII | 550 | 825 | высокая | средняя |
| IX | 700 | 1 050 | высокая | средняя |
| X | 900 | 1 350 | высокая | средняя |
| Для банковских хранилищ и дверей банковских хранилищ |
| XI | - | 2 000 | - | высокая |
| XII | - | 3 000 | - | высокая |
| XIII | - | 4 500 | - | высокая |
| Примечание Класс любого хранилища, двери хранилища или сейфа определяется самым слабым элементом его конструкции. |

Таблица 2

Оснащение сейфов, дверей хранилищ (банковских хранилищ,

помещений для хранения ценностей) замковыми устройствами

| Класс стойкости к взлому сейфа или двери хранилища | Число и класс замковых устройств | Класс стойкости к взлому сейфа или двери хранилища | Число и класс замковых устройств |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 1 х A | VIII | 2 х C |
| II | 1 х A | IX | 2 х C |
| III | 1 х B | X | 2 х C |
| IV | 2 х B | XI | 3 х C или 2 х D |
| V | 2 х B | XII | 3 х C или 2 х D |
| VI | 2 х C | XIII | 2 х D |
| VII | 2 х C |  |  |

Таблица 3

### Классы замковых устройств

| Класс замкового устройства | Число комбинаций ключа | Число комбинаций кода |
| --- | --- | --- |
| А | 25 000 | 80 000 |
| В | 100 000 | 100 000 |
| С | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Д | 3 000 000 | 3 000 000 |

4. Основные параметры и размеры

4.1 Основные параметры и размеры сейфов, хранилищ должны соответствовать техническим условиям на них, а также требованиям СТБ 51.2.01.

4.2 Сварные соединения элементов сейфов, дверей хранилищ (банковских хранилищ, помещений для хранения ценностей), должны быть II - III класса по СТБ 1016 (в зависимости от применяемых материалов и эксплуатационных требований).

4.3 Площадь внутреннего основания хранилища (банковского хранилища) должна быть более 2,0 м 2, а высота хранилища – не менее 2,7 м.

4.4 Минимальные размеры помещения для хранения ценностей не               нормируются.

5. Технические требования

5.1	Общие положения

5.1.1 Сейфы, хранилища (банковские хранилища, помещения для хранения ценностей), двери хранилищ (банковских хранилищ, помещений для хранения ценностей) должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего руководящего документа или СТБ 51.2.01 по комплекту конструкторской документации рабочих чертежей и образцам-эталонам (кроме хранилищ), утвержденным в установленном порядке.

5.1.2 Наружные поверхности деталей сейфов и дверей хранилищ                  (банковских хранилищ, помещений для хранения ценностей) не должны иметь дефектов, ухудшающих внешний вид: пятен, пузырей, вмятин, наплывов,             неокрашенных мест и т.д. Не допускаются заусенцы и острые боковые кромки.

5.1.3 Отклонение от перпендикулярности смежных граней корпуса сейфа не должно превышать 3 мм на 500 мм длины грани.

5.1.4 Отклонения линейных размеров, допуски формы и расположения поверхностей сварных конструкции сейфа, двери хранилища (банковского хранилища, помещения для хранения ценностей), должны соответствовать              2-му или 3-му разряду точности по ГОСТ 30021, и быть указаны в                    конструкторской документации на изделие.

5.1.5 Сварка корпуса сейфа, коробки и каркаса двери хранилища (банковского хранилища, помещения для хранения ценностей) должна производиться по периметру прилегания частей изделия сплошным или прерывистым швом. Сварные швы выполняются в соответствии с ГОСТ 5264. В местах сварки не должно быть наплывов, прожогов и трещин. На поверхности деталей сейфа и дверей не допускаются брызги металла.

5.1.6 Ригельная система запирающего механизма сейфа, двери хранилища (банковского хранилища) и помещения для хранения ценностей должна               обеспечивать надежное запирание и удерживание двери в закрытом состоянии.

5.1.7 Сейф может быть изготовлен с роликовыми опорами или без них. При отсутствии роликовых опор сейф должен быть установлен на опорные элементы (пластины, рамку, стойки).

Допускается не оснащать сейф опорными элементами.

5.1.8 Сейф с роликовыми опорами (колесами), должен иметь стопорное устройство (механизм привода) роликовых опор (колес), которое должно               приводиться в действие изнутри сейфа.

Примечание  Сейф может не оснащаться стопорным устройством (механизмом                привода) роликовых опор (колес), если предусмотрено его крепление к полу или стене.

5.1.9 Ролики должны вращаться без заеданий и не иметь перекосов.

5.1.10 Усилие для перемещения пустых сейфов с вращающимися роликами по ровному ксилитовому или бетонному полу не должно превышать 250 Н.

5.1.11 Сейф должен устойчиво стоять на горизонтальной поверхности.

5.1.12 Сейф, предназначенный для хранения денег и драгоценностей, массой менее 1000 кг должен иметь не менее одного отверстия для анкерного крепления к железобетонным блокам или равнозначным по прочности конструкциям. Изделие должно комплектоваться инструкцией по применению этого крепления и методам установки с указанием конструкций, к которым (внутри которых) сейф может быть установлен.

Примечание Вместо анкеров допускается использовать другие виды креплений, выполняющих аналогичную функцию. Во встраиваемых сейфах допускается отсутствие специальных креплений, если конструкцией обеспечивается надежность их закрепления в полу или стене.

5.1.13 При изготовлении сейфов и хранилищ из модульных конструкций должна быть соблюдена технологическая последовательность сборки, обеспечивающая установленную стойкость к взлому.

5.1.14 В закрытом состоянии дверь сейфа (хранилища, помещения для хранения ценностей) должна быть в одной плоскости с передней стенкой сейфа (хранилища, помещения для хранения ценностей). Выступ или утопание двери относительно стенок должно быть не более 1мм. При другом конструктивном исполнении двери сейфа (хранилища, помещения для хранения ценностей)              величина выступа или утопания должна быть оговорена в конструкторской               документации. Зазор в дверном проеме между дверью и корпусом сейфа не               должен превышать 2 мм на сторону.

5.1.15 Дверь сейфа и дверь хранилища (банковского хранилища, помещения для хранения ценностей) должна открываться и закрываться плавно, без заеданий.

Усилие для открывания двери не должно превышать:

- для сейфа – 50 Н;

- для хранилища – 250 Н.

5.1.16 В зависимости от класса стойкости к взлому сейфы и двери хранилищ (банковских хранилищ, помещений для хранения ценностей) оснащаются замковыми устройствами, количество и класс которых должен соответствовать таблице 2.

5.1.17 Подвижные части замков, ригельных запирающих устройств должны действовать легко, плавно и надежно фиксироваться в крайних положениях.

5.1.18 Ключ должен свободно поворачиваться в замке и плавно, без               заеданий перемещать ригель замка. Заедание и заклинивание ригелей замка и         запирающего устройства не допускается.

5.1.19 Наружная поверхность ручек, ключей, поворотного устройства двери сейфа (хранилища, банковского хранилища, помещения для хранения ценностей), пыльника, закрывающего замочную скважину, должна иметь              никелевое или хромовое покрытие толщиной не менее 9 мкм по ГОСТ 9.303.

Примечание По согласованию с потребителем допускаются другие виды покрытия, не ухудшающие качество и товарный вид продукции.

5.1.20 Петли сейфа и двери хранилища (банковского хранилища,                 помещения для хранения ценностей), ригельный механизм должны быть смазаны смазкой по действующим НД, уменьшающей трение и предотвращающей коррозию элементов изделия.

5.1.21 Качество металлического покрытия наружных элементов должно соответствовать требованиям ГОСТ 9.301.

5.1.22 Наружные поверхности сейфа и двери хранилища (банковского хранилища, помещения для хранения ценностей) должны быть окрашены              краской светлых тонов по ГОСТ 5406 или ГОСТ 6465 в два слоя по грунту, а внутренние - в один слой.

Примечания

1. По согласованию с заказчиком допускаются другие лакокрасочные покрытия, не ухудшающие качество и товарный вид продукции.

2. Дверь хранилища (банковского хранилища, помещения для хранения ценностей) по согласованию с заказчиком может поставляться загрунтованной с последующей покраской после ее установки. Механизмы запирающей системы должны быть законсервированы.

5.1.23  Качество  лакокрасочного  покрытия  должно  соответствовать     V классу по ГОСТ 9.104.

5.1.24 Сейф должен быть устойчивым к взлому и обеспечивать величину минимального значения сопротивляемости (Ес для соответствующего класса стойкости к взлому при частичном и/или полном доступе, которая приведена в таблице 1.

5.1.25 В сейфе (хранилище) могут быть предусмотрены сквозные                  отверстия для кабелей в верхней, нижней, задней или одной из боковых стенок. Отверстия должны быть расположены так, чтобы через них без применения вспомогательного оборудования не было видно задней части двери с замковым устройством (например, смещены друг относительно друга, либо соединены между собой внутренней изогнутой трубой).

5.1.26 Отверстия для кабелей в сейфе (хранилище), конструкцией                которых предусмотрена защита от взрыва, должны соответствовать диаметру кабелей, предназначенных для ввода в эти отверстия, и выполнены таким              образом, чтобы исключалась возможность введения через эти отверстия взрывчатых веществ во внутреннее пространство.

5.1.27 Общие требования пожарной безопасности, предъявляемые к               конструкции огнестойких сейфов и хранилищ, изложены в СТБ 11.05.02.

5.1.28 Завесы дверей сейфа должны обеспечивать безотказную и надежную эксплуатацию изделия и гарантировать не менее 15000 циклов открывания и закрывания (кроме оговоренных при заказе).

5.2 Требования к сейфам

5.2.1 Материалы

Для изготовления сейфа должны применяться следующие материалы:

- сталь углеродистая обыкновенного качества по ГОСТ 380;

- прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и                  обыкновенного качества общего назначения по ГОСТ 16523;

- прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного              качества по ГОСТ 535;

- прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали по ГОСТ 1050.

Примечание При изготовлении сейфа могут применяться другие стали                                (легированная, жаропрочная, броневая и т.д.), не ухудшающие основных эксплуатационных характеристик изделия.

5.2.2 Сейф встроенный

5.2.2.1	Сейф встроенный должен иметь корпус из стального листа толщиной не менее 2 мм и анкерные (установочные) элементы, либо                конструкция корпуса должна обеспечивать прочность установки изделия в стене, полу или другом сейфе.

5.2.2.2 Дверь должна быть выполнена из стального листа толщиной не менее 6 мм, при условии ее изготовления из качественной конструкционной термообработанной стали, или выполняться из других сталей, обеспечивающих необходимый класс стойкости изделия к взлому.

5.2.2.3 Сейф встроенный должен снабжаться ключевым или кодовым замком (комбинацией ключевого и кодового замка) в зависимости от класса стойкости изделия к взлому.

5.2.2.4 Дверь должна быть оборудована ригелями, обеспечивающими             невозможность выдавливания ее внутрь при приложении силы до 10 кН                перпендикулярно полотну двери.

5.2.2.5 По показателям сопротивляемости взлому сейф встроенный               должен быть не ниже I класса стойкости к взлому согласно таблице 1.

5.2.3	Сейф-шкаф стальной одно - и двустенный

5.2.3.1 Сейф-шкаф одностенный I и II класса стойкости к взлому должен быть выполнен из листовой термообработанной стали толщиной от 3 до 6 мм.

5.2.3.2 Ригели (элементы блокировки) должны быть выполнены и                расположены таким образом, чтобы при возможном снятии (срезании) завес дверь не открывалась.

5.2.3.3 Сейф-шкаф с размером по высоте от 1м и более должен быть снабжен верхними и нижними подвижными ригелями.

5.2.3.4 Сейф-шкаф двустенный III - V класса стойкости к взлому с              наполнителем между стенками должен быть изготовлен следующим образом:

- наружная стенка из стали по ГОСТ 16523 толщиной не менее 3 мм;

- внутренняя стенка из стали по ГОСТ 380 толщиной не менее 2 мм;

- общая толщина корпуса сейфа с наполнителем - не менее 60 мм;

- наполнитель между стенками сейфа должен обладать стойкостью к взлому, быть плотно уложен и не иметь пустот.

5.2.3.5 Сейфы-шкафы I - V классов стойкости к взлому должны быть приспособлены для закрепления к полу или стенам, при этом система                 крепления должна выдерживать силу на отрыв не менее 50 кН (по требованию заказчика).

5.2.4	Сейф депозитный металлический (депозитный сейф)

5.2.4.1 Ячейки депозитного сейфа должны быть изготовлены с применением листового металла толщиной не менее 3 мм.

5.2.4.2 Дверь ячейки должна выполнятся из стального листа толщиной не менее 6 мм, при условии ее изготовления из качественной термообработанной конструкционной стали, или же выполненной из других материалов, обеспечивающих стойкость к взлому не ниже I класса.

5.2.4.3 Ячейка должна быть снабжена двухключевым замком или двумя замками. Запирание ячейки может быть обеспечено электронным способом.

5.2.4.4 Ригели двери ячейки должны быть выполнены таким образом, чтобы при приложении силы до 5 кН дверь не вдавливалась внутрь ящика.

5.2.5	Сейф-шкаф бронированный

5.2.5.1 Металлические и другие материалы, используемые для изготовления бронированного сейфа-шкафа должны выбираться таким образом, чтобы изделие обеспечивало класс стойкости к взлому в соответствии с таблицей 1 настоящего руководящего документа.

5.2.5.2 Сейф-шкаф бронированный должен соответствовать требованиям по прочности VI- X классам стойкости к взлому (таблица 1).

5.2.5.3 Бетон (сталефибробетон) в сейфах-шкафах VI или VII классов стойкости к взлому должен иметь прочность на сжатие (давление)  не   менее 60 мПа, а в сейфах-шкафах VIII - X классов  стойкости к взлому -  не  менее  160 мПа.

5.2.5.4 Сейф-шкаф бронированный должен оснащаться внутренней армирующей решеткой во всех стенках корпуса и в двери, которая выполняется из арматурной стали марок А-I, А-II, А-III по ГОСТ 5781 или ГОСТ 10884                   диаметром не менее 10 мм.

5.2.5.5 Дверь сейфа-шкафа VI - X класса стойкости к взлому должна иметь не менее четырех ригелей (с поперечным сечением не менее 250 мм 2            каждый) со стороны запирающего устройства и четырех блокирующих ригелей на противоположной стороне, причем они должны выполняться из углеродистой качественной конструкционной термообработанной стали (форма ригелей может быть любой). Ригели со стороны завес могут быть постоянными                  (неподвижными).

5.2.5.6 Замковые устройства (ключевые и кодовые) должны соответствовать таблице 2 в зависимости от класса стойкости сейфа-шкафа к взлому.

5.2.5.7 Сейф-шкаф может дополнительно снабжаться замками с                временной блокировкой или с временной задержкой (опозданием). Площадь отверстия под ключ не должна превышать 100 мм2.

5.2.5.8 Завесы двери сейфа-шкафа должны быть выполнены таким               образом, чтобы они обеспечивали безотказную и надежную эксплуатацию изделия и гарантировали не менее 60000 циклов открывания и закрывания.

5.2.5.9 Срезание завес не должно приводить к открытию двери.

5.2.5.10 Сейф-шкаф бронированный массой до 1000 кг должен быть              приспособлен для закрепления к полу или стене, при этом сила воздействия для отрыва от стены (пола) должна быть не менее 100 кН.

5.3 Требования к двери хранилища (банковского хранилища,                помещения для хранения ценностей)

5.3.1 Металл, из которого выполняется главная дверь (бронедверь), а также армированный бетон или другой наполнитель должны выбираться таким образом, чтобы при соответствующем их сочетании в конструкции                   обеспечивались требования для заданного класса стойкости к взлому.

5.3.2 Материалы, используемые в качестве термостойких, должны быть гигроскопичными и устойчивыми к вибрации.

5.3.3 Дверь помещения для хранения ценностей должна выполняться в соответствии с требованиями настоящего  руководящего  документа  и         СТБ 51.2.01, а также с учетом класса стойкости к взлому стен помещения для хранения ценностей или хранилища.

Дверь помещения для хранения ценностей должна быть исполнена с            дополнительной стальной решетчатой дверью, открывающейся внутрь                помещения и выполненной из сваренных в перекрестьях стальных прутьев с поперечным сечением не менее 16 мм2 таким образом, чтобы образовывались ячейки не более 150 х 150 мм . Дверь должна закрываться на навесной замок.

5.3.4 Бронедверь может быть исполнена как левостороннего, так и              правостороннего открывания.

5.3.5 Используемые завесы должны обеспечивать надежную и                безотказную работу бронедвери (не менее 60000 циклов). Срезание (удаление) завес не должно приводить к ее открытию.

5.3.6 Конструктивное исполнение крышки запирающего механизма              бронедвери, механизмов запирания и регулировки должно обеспечивать            возможность их консервации, ремонта или замены.

5.3.7 Бронедверь должна быть оснащена не менее чем пятью ригелями со стороны открывания и не менее чем пятью ригелями со стороны расположения завес. Рекомендуется также применять ригельные элементы внизу и вверху двери.

Ригели должны быть диаметром не менее 30 мм для изделий V – IХ классов стойкости к взлому и не менее 50 мм для изделий X – XIII классов стойкости к взлому, выполняться из термообработанной углеродистой                качественной стали.

Примечания

1 В качестве ригелей допускается применение плоских элементов, подвижных или сворачиваемых (сцепливаемых, складных в виде роллеты), соответствующих по прочности цилиндрическим ригелям.

2 Блокирующие ригельные элементы со стороны завес могут быть постоянными               (неподвижными), а также выполняться в виде сплошной приваренной полосы из металла толщиной не менее 5мм.

5.3.8 Бронедверь может быть оснащена дополнительными элементами блокировки, которые должны срабатывать во время взлома и блокировать дверь.

5.3.9 Щели (отверстия под ключ) замков для бронедвери должны быть защищены подвижными накладками.

5.3.10 Дверная коробка должна быть выполнена с предусмотренными элементами крепления в стеновом проеме таким образом, чтобы обеспечивалось соответствие прочностных характеристик заданному классу стойкости к взлому изделия в целом. Зазор между торцами бронедвери и дверной коробкой не должен быть более 3 мм по всему периметру. Конструкция дверной коробки должна исключать доступ к местам расположения ригельных элементов.

5.3.11 Дверь хранилища (банковского хранилища) должна быть исполнена с дополнительной стальной решетчатой дверью, которая должна открываться внутрь хранилища (банковского хранилища).

5.3.12	 Дополнительная решетчатая дверь должна выполняться из сваренных стальных прутьев с поперечным сечением не менее 16 мм2 (промежутки между горизонтальными и вертикальными элементами - не более 150 мм), при условии выполнения из низкоуглеродистой стали и быть оснащена замком, обеспечивающим ее запирание с обеих сторон.

5.3.13 Бронедверь хранилища (банковского хранилища) должна иметь, как правило, фибробетонное заполнение с армирующими решетками, которые выполнены в виде двух решеток из арматурной стали марки не ниже А-III по ГОСТ 5781 или ГОСТ 10884 со смещенными узлами решеток друг относительно друга и диаметром прутка не менее 16 мм для классов стойкости X – XIII,        не менее 12 мм для классов стойкости V - IX.

Примечание Допускается применение других видов заполнения и армирования,              которые по своим прочностным характеристикам обеспечивали бы выполнение требований для заданного класса стойкости к взлому.

5.3.14 Бронедверь должна обеспечивать величину минимального значения сопротивляемости (Ес для полного доступа в соответствии с таблицей 1 для заданного класса стойкости к взлому.

5.4 Требования к устройству хранилища (банковского хранилища)

5.4.1 Конструктивное исполнение хранилища (банковского хранилища) по стойкости к взлому для заданного класса должно быть таким, чтобы пол, потолок, стены и дверь соответствовали прочностным классификационным требованиям, приведенным в таблице 1.

Примечание Класс хранилища (банковского хранилища) определяется по самому слабому звену из указанных выше элементов его конструкции.

5.4.2 Ограждающие конструкции (стены, пол, потолок) хранилища               (банковского хранилища) должны, как правило, выполняться в виде устойчивой к взлому оболочки из монолитного сталефибробетона с установленными внутри двумя металлическими решетками или других материалов, обеспечивающих соответствие прочностных характеристик конструкции требуемому классу стойкости к взлому.

5.4.3 Установка двери хранилища (банковского хранилища) должна              осуществляться методом приваривания электросваркой всех прутьев обеих             решеток железобетонной оболочки, подходящих к бронедвери слева, справа, снизу и сверху с последующим бетонированием щелей в дверном проеме               составом, соответствующим составу заливки ограждающих конструкций.

5.4.4 Устройство модульного хранилища (банковского хранилища) должно осуществляться в соответствии с технологической документацией завода-изготовителя с обязательным условием контроля поэтапной сборки и процесса выполнения наиболее ответственных операций и работ.

5.4.5 В хранилище (банковском хранилище) и помещении для хранения ценностей не допускается устройство оконных проемов.

5.4.6 Изготовление модулей для хранилища (банковского хранилища) должно предусматривать наличие наружной стальной оболочки, с установкой внутри металлических прутьев (решеток).

Примечание В случае внутреннего армирования модулей хранилища (банковского хранилища) стальными полосами из легированной высокопрочной стали, и других материалов, которые способны обеспечивать заданный класс стойкости к взлому, допускается наружную металлическую оболочку не делать сплошной, а производить окантовку модуля по периметру уголковым металлическим профилем.

5.4.7 Соединение модулей должно исключать возможность их разъединения с наружной стороны хранилища (в случае разборного варианта).

6 Маркировка и упаковка

6.1 Маркировка сейфа, двери хранилища (банковского хранилища, помещения для хранения ценностей), модуля хранилища должна быть осуществлена в соответствии с ГОСТ 26828 на металлической табличке по ГОСТ 12971 или табличке из другого материала, прикрепленной к лицевой или задней стенке сейфа, модуля (панели) или двери банковского хранилища и содержать:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- наименование изделия и его тип (модель), порядковый номер и дату выпуска;

- класс стойкости к взлому;

- обозначение настоящего руководящего документа или СТБ 51.2.01;

- клеймо ОТК должно наноситься на внутренней стороне двери сейфа, хранилища (банковского хранилища, помещения для хранения ценностей) или в паспорте).

Примечание  Указанные реквизиты могут быть нанесены на задней стенке сейфа, тыльной стороне бронедвери, одной из сторон модуля методом декалькомании или другим способом, обеспечивающим четкое изображение и сохранение надписи в течение всего срока службы изделия в соответствии с комплектом конструкторской документации.

6.2 На корпусе сейфа, двери хранилища (банковского хранилища,               помещения для хранения ценностей) механическим способом должен быть            нанесен порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя.

6.3 Дверь сейфа перед упаковкой должна быть закрыта на замок, один ключ из комплекта должен быть прикреплен к ручке сейфа, остальные ключи должны быть завернуты в бумагу и вместе с эксплуатационными документами вложены внутрь сейфа.

6.4 В комплект поставки сейфа должны входить: сейф, ключи для наружных дверей (не менее 3 шт. на каждый замок), ключи для дверей шкатулки - 1 или 2шт., болты для анкерного крепления (по числу предусмотренных отверстий), паспорт. Упаковка должна производиться в соответствии с ГОСТ 23170.

6.5 Комплект ключей от двери хранилища (банковского хранилища,             помещения для хранения ценностей), а также замковые устройства допускается поставлять отдельно в деревянной шкатулке (по чертежу) или по согласованию с потребителем в другой упаковке в опломбированном виде, исключающем возможность механических повреждений и рассекречивания системы                запирания двери.

6.6 Маркировка огнестойких сейфов по показателям пожарной                безопасности должна проводиться согласно СТБ 11.05.02.

7 Требования безопасности

7.1 Материалы, используемые для изготовления сейфов и хранилищ (банковских хранилищ, помещений для хранения ценностей), должны иметь заключение Минздрава Республики Беларусь по токсико-гигиенической               экспертизе и подтверждаться удостоверением гигиенической регламентации.

7.2 Монтаж и подключение электрооборудования в сейфе (при его              наличии), хранилище (банковском хранилище, помещении для хранения               ценностей) должны быть выполнены в соответствии с Правилами устройства электроустановок, а также Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации                электроустановок потребителей.

7.3 Дверь хранилища (банковского хранилища, помещения для хранения ценностей) должна быть установлена таким образом, чтобы исключалась                возможность самопроизвольного её закрывания под действием силы тяжести дверного полотна.

7.4 Сейф, дверь и модульный блок хранилища (банковского хранилища) должны быть оборудованы подъемно-транспортными средствами при                перемещении и монтаже изделий.

7.5 Сейф или хранилище (банковское хранилище, помещение для               хранения ценностей), имеющие электрооборудование, должны отвечать               требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 27570.0.

8 Методы контроля и испытаний

8.1 Общие положения

8.1.1 Все виды контроля и испытаний должны проводиться в нормальных климатических условиях (для исполнения У по ГОСТ 15150) при температуре воздуха (20 ( 5) 0С и относительной влажности (75 (20) % за исключением особо оговоренных условий.

8.1.2 Испытуемые образцы изделий должны предварительно находиться в условиях по 8.1.1 не менее 24 часов.

8.2 Контроль конструктивного исполнения, геометрических параметров и внешнего вида изделия

8.2.1 Контроль требований к внешнему виду, конструктивному исполнению, маркировке и упаковке изделий должен производиться визуальным               внешним осмотром и сравнением с образцом-эталоном.

8.2.2 Геометрические размеры, зазоры, отклонения формы готовых              изделий должны измеряться в соответствии с ГОСТ 26433.1 посредством              металлической рулетки по ГОСТ 7502 с погрешностью измерения ( 0,5 мм,            металлической линейки по ГОСТ 427 с погрешностью измерения ( 0,5 мм,            поверочной линейки по ГОСТ 8026, первого класса  точности,  штангенциркуля  по     ГОСТ 166 с погрешностью измерения ( 0,1 мм, поверочного угольника по ГОСТ 3749 второго класса точности, набора щупов по ТУ 2-034-225 с            погрешностью измерения ( 0,05 мм.

8.2.3 Контроль качества применяемых материалов должен проводиться путем проверки сопроводительной документации на материалы, наличия              сертификатов соответствия или других документов, подтверждающих их качество и специальные свойства.

8.2.4 Качество замков и их тип должно проверяться путем сравнительной проверки сертификатов соответствия и паспортов на каждое изделие.

8.2.5 Проверка массы изделия должна проводиться взвешиванием на              весах по ГОСТ 29329 с погрешностью измерения не более 5 %.

8.2.6 Контроль требований по 5.1.11 должен проводиться опробованием на ровной и гладкой поверхности.

8.2.7 Контроль усилия для открывания двери сейфа или банковского            хранилища по 5.1.15 должен проводиться пружинным динамометром по         ГОСТ 13837 с пределом измерения  до  0,5  кН   и погрешностью измерения не более 2 %.

8.2.8 Контроль качества сварки должен проводиться по ГОСТ 3242.

8.2.9 Контроль металлического покрытия   должен проводиться по   ГОСТ 9.302.

8.2.10 Контроль  лакокрасочного  покрытия  должен  проводиться  по       ГОСТ 9.306, при этом оценка адгезии, определяемая методом решетчатых             надрезов, должна быть не более 2 баллов по ГОСТ 15140.

8.2.11 Функции работоспособности двери сейфа, двери хранилища             (банковского хранилища, помещения для хранения ценностей) установленных замков и запирающей ригельной системы должны проверяться на собранном изделии путем десятикратного открывания и закрывания дверей и двадцатикратного поворота ключа в замке (замках) в обоих направлениях. Для двери хранилища и сейфа бронированного десятикратным поворотом рукоятки должна проверяться работоспособность ригельной системы.

8.2.12 Контроль усилия, выдерживаемого дверью сейфа должен                  проводиться путем приложения заданной силы к двери сейфа перпендикулярно ее плоскости. Сейф считается выдержавшим испытания, если не произошло вдавливание двери внутрь, а после снятия нагрузки визуальным осмотром не выявлено нарушения целостности элементов двери.

8.2.13 Контроль параметров надежности завес сейфа и двери банковского хранилища должен производиться путем ускоренных испытаний наработки на отказ на специальном стенде (оборудовании), изготовленном по технической документации, разработанной предприятием-изготовителем.

8.2.14 Контроль требований по 7.3 должен проводиться на собранной двери, установленной в вертикальном положении на специальной подставке, изготовленной по технической документации, разработанной предприятием-изготовителем.

В открытом состоянии полотно двери должно быть неподвижно (без приложения каких либо усилий).

8.2.15 Наличие и расположение армирующей структуры в корпусе сейфа, двери банковского хранилища, в стенах (модулях) хранилища должны                  проверяться визуально перед заливкой межстенного пространства бетоном                  (сталефибробетоном).

Одновременно должны проверяться размеры элементов армирования             мерительным инструментом, оговоренным в 8.2.2.

8.2.18 Испытания огнестойких сейфов и хранилищ по показателям               пожарной безопасности должны проводиться согласно СТБ 11.05.02.

8.3 Испытание работы роликовых опор и их стопорного устройства

8.3.1 Проверку работы роликовых опор (колес) для перемещения сейфа проводят на твердой ровной поверхности путем приложения усилий двух                испытателей, которые должны переместить без применения каких-либо                инструментов и средств запертый сейф с разблокированными колесами в                  одном из направлений на расстояние не менее 5 м.

8.3.2 Контроль усилия для перемещения сейфа должен проводиться               пружинным динамометром по ГОСТ 13837 с пределом измерения до 0,5 кН и погрешностью измерения не более 2%.

8.3.3 Для контроля эффективности работы стопорного устройства сейф открывают, приводят в действие стопорное устройство, закрывают сейф и в              течение 10 мин два испытателя пытаются его переместить.

Сейф считается выдержавшим испытания, если расстояние, на которое удалось его переместить с заблокированными колесами, составляет не более 1м.

8.4 Испытание отверстий сейфа для анкерных креплений и подвода кабелей электропитания

8.4.1 Испытанию подвергают все отверстия для анкерных креплений, имеющиеся в сейфе. При испытании используют болт, поставляемый предприятием-изготовителем вместе с изделием, тип и размеры которого указывают в                паспорте или инструкции по применению крепления и методам установки сейфа.

Болт устанавливают изнутри сейфа в каждое отверстие, затягивают и производят попытку отрыва болта или его вытягивания через анкерное                  отверстие наружу путем приложения силы к стенке или дну сейфа.

Сила, прилагаемая для отрыва (вытягивания) болта, должна быть:

- 50 кН - для сейфов класса стойкости I, II, III;

- 100 кН - для сейфов класса стойкости IV и выше.

Зависимость нарастания прилагаемой силы от времени выбирается                произвольно.

Другие виды крепления испытывают аналогичным образом.

Сейф считается выдержавшим испытания, если после снятия нагрузки визуальным осмотром не выявлено нарушения целостности сейфа и не                     произошло разрушения болта.

8.4.2 Испытание отверстий на соответствие требованиям 5.1.25 должны проводиться визуальной проверкой без применения вспомогательного оборудования. Для проверки разрешается использовать осветительные приборы.

8.4.3 Испытание изделия, имеющего защиту от взрыва, на соответствие требованиям 5.1.26 должно проводиться попыткой введения в отверстия               жесткого испытательного шаблона диаметром 20 мм и длиной 150 мм. При этом запрещается использовать какие-либо инструменты и вспомогательные средства. Шаблон не должен проходить в проверяемые отверстия.

8.4.4 Испытание изделия, имеющего защиту от взрыва, на соответствие требованиям 5.1.26 должно проводиться попыткой введения в отверстия               жесткого испытательного шаблона диаметром 20 мм и длиной 150 мм. При этом запрещается использовать какие-либо инструменты и вспомогательные средства. Шаблон не должен проходить в проверяемые отверстия.

8.5 Испытание на электробезопасность

8.5.1 Испытание на соответствие хранилища требованиям электробезопасности должно проводиться согласно ГОСТ 27570.0.

8.5.2 Проверка электрооборудования хранилища по способу защиты             человека от поражения электрическим током должна проводиться путем               сличения примененных в сейфе или хранилище средств защиты и требуемых по ГОСТ 12.2.007.0.

8.5.3 Надежность электропитания хранилищ оценивается по наличию            резервных источников энергоснабжения.

8.6 Испытание на прочность бетонного заполнителя

8.6.1 Предел прочности бетона при сжатии определяют по ГОСТ 10180 на изготовленных для испытания образцах - кубах (цилиндрах) из используемого для заливки бетона.

Примечание.  Допускается определять класс (марку) бетона неразрушающими              методами по ГОСТ 17624 или ГОСТ 22690.

8.6.2 Требования к прочности защитной оболочки и стен в действующих хранилищах, наличию в них армирующих структур должны проверяться по программе  и  методике  испытаний,  разработанными  в  соответствии  с   ГОСТ 22690 и ГОСТ 22904 и утвержденными в установленном порядке.

8.7 Испытание на стойкость к взлому сейфов, хранилищ (банковских хранилищ) или его элементов

Целью каждого испытания является определение класса стойкости изделия к взлому по значению сопротивляемости в единицах сопротивляемости при достижении частичного и/или полного доступа. При этом могут проводиться предварительное, основное и дополнительное испытания образцов изделий.

8.7.1 Средства контроля и измерений, погрешности измерений

8.7.1.1 Для измерения полученного отверстия при частичном доступе должен использоваться один из трех видов измерительных шаблонов по               действующим НД длиной 150 мм:

- шаблон крестообразного сечения с диаметром описанной окружности 125 мм;

- шаблон квадратного сечения с длиной стороны 112 мм и закругленными углами граней радиусом 5 мм;

- шаблон прямоугольного сечения со сторонами 100 мм и 125 мм и                закругленными углами граней радиусом 5 мм.

Допуск на все размеры шаблонов должен быть (1 мм.

8.7.1.2 Для измерения полученного отверстия при полном доступе                  должен использоваться один из трех видов измерительных шаблонов по                действующим НД длиной 400 мм:

- шаблон крестообразного сечения с диаметром описанной окружности 350 мм;

- шаблон квадратного сечения с длиной стороны 315 мм и закругленными углами граней радиусом 10 мм;

- шаблон прямоугольного сечения со сторонами 300 мм и 330 мм и                  закругленными углами граней радиусом 10 мм.

Допуск на все размеры шаблонов, за исключением радиусов, должен быть (3мм.

8.7.1.3 Для измерения отверстия, предназначенного для размещения заряда при проведении испытания с применением взрывчатого вещества, должен использоваться жесткий измерительный шаблон по действующим НД               диаметром 20 мм и длиной 150 мм с закругленными кромками радиусом 2 мм.

Допуск на все размеры шаблона должен быть (1 мм.

8.7.1.4 Рабочее время каждого испытания должно измеряться двумя                  независимыми измерительными приборами по действующим НД с ценой                деления не более 1с и суточным ходом прибора не более 2,5 мин.

8.7.2 Оборудование и инструменты для проведения испытания

8.7.2.1 Для проведения испытания на взлом должны применяться                  (использоваться) универсальные или специально изготовленные инструменты, приспособления и оборудование по действующим НД.

8.7.2.2 В зависимости от технических характеристик (масса, габаритные размеры, мощность и т.д.) инструменты подразделяют на пять категорий, в              каждую из которых входит определенный набор инструментов и которому              присваивается определенный инструментальный коэффициент.

Категории инструмента и их инструментальный коэффициент приведены в таблице 4. Каждая последующая категория инструмента включает в себя предыдущие.

Таблица 4

Категория инструментов для взлома

| Категория инструмента | Инструментальный коэффициент, Ес/мин |
| --- | --- |
| A | 5,0 |
| B | 7,5 |
| C | 10,0 |
| D | 15,0 |
| S | 35,0 |

8.7.2.3 Для испытания сейфов применяют инструменты категорий А, В, С, D, хранилищ или элементов хранилища - инструменты категорий А, В, С, D, S.

8.7.2.4 В каждой категории инструменты разделяют по функциональному назначению и конструктивному исполнению на группы (от 1 до N) в соответствии с таблицей В.1.

8.7.2.5 Инструменты каждой группы должны использоваться только по назначению, которое предусматривается их конструкцией.

Группа 1. Ручной инструмент для монтажа/демонтажа

Инструменты группы используют для неразрушающей установки и              удаления съемных элементов (шурупов, шпилек, болтов и т.д.), демонтажа            предохранительных шплинтов, стопорных колец, например отвертки, гаечные накидные и торцовые ключи.

Группа 2. Ручной захватывающий инструмент

Инструменты группы используют для захватывания и удержания других инструментов (стамесок, зубил и т.д.) и материалов, например трубные,                кузнечные, универсальные клещи, плоскогубцы, резцедержатели, газовые ключи.

Группа 3. Ручной рычажный инструмент

Инструменты группы используют для передачи физической силы с                помощью рычага (отжатие полотна двери, деформирование или слом слабых элементов конструкции и т.д.), например рычаги с насадками, лапчатые                рычаги, фомки, гвоздодеры, монтировки, ломы.

Группа 4. Ручной режущий инструмент

Инструменты (без двигателя) группы используют для ручного спиливания, резания и отделения различных элементов конструкций, например ручные коловороты, дрели, пилы, напильники, болторезные ножницы, кровельные ножницы, ножницы для резки стали.

Группа 5. Ручной ударный инструмент

Инструменты группы используют для разрушения различных элементов конструкции и для воздействия на различные дополнительные инструменты, применяемые при взломе (зубила, кузнечные пробойники, клинья), например, молотки, кувалды, топоры, колуны, кирки.

Группа 6. Специальный инструмент

Инструменты группы используют для повышения эффективности               испытания, при этом они могут применяться как самостоятельно, так и в               комбинации с другими инструментами. Эти инструменты служат для                определенных целей и изготавливаются испытательной лабораторией или по ее заказу. Для электромеханических инструментов можно использовать                источники электропитания, не увеличивающие рабочее напряжение, применять специальные клещи для проволоки, резаки и т.д.

Группа 7. Электрический неударный инструмент

Инструменты группы используют для сверления (без удара) или резания и энергоснабжение которых обеспечивается от источника переменного или             постоянного тока, например электродрель

Группа 8. Электрический вращательный с ударом инструмент

Инструменты группы можно использовать как с ударом, так и без него, например дрели с перфорацией, перфораторы.

Группа 9. Электрический ударный инструмент

Инструменты группы используют для разрушения, разбивания или               деформации испытуемых образцов или конструкции, например, отбойные              молотки.

Группа 10. Электрический режущий инструмент, шлифовальный                   инструмент

Инструменты группы используют для резки, например, электрические дисковые пилы, режущий электроинструмент с абразивными дисками, станками для колонкового бурения, оснащенные бурами с алмазными коронками.

Группа 11. Термический режущий, сварочный инструмент

Инструменты группы используют для обеспечения резки материала             (металла, бетона или их комбинации) посредством его расплавления, например, газо-режущее оборудование, электродуговое оборудование, кислородно-режущее оборудование.

Группа Т. Сменный режущий инструмент (принадлежности) для                непосредственного воздействия на образец и для оборудования

В группу входят пробойники, зубила, долота, сверла, ножовочные                полотна, абразивные диски, наконечники (мундштуки) для газовых резаков, электроды, кислородное копье, бур с алмазной коронкой.

Инструменты этой группы относят к заменяемым и используют вместе с инструментами (оборудованием) групп 1 – 11 с учетом его базисного значения.

Группа М. Дополнительные инструменты и материалы

В группу входят инструменты, устройства и материалы, которые не              могут относиться к категории определенных инструментов, но их необходимо учитывать при проведении испытания.

При использовании этих инструментов и материалов учитывают время их применения. К ним относят охлаждающие, поверхностно-активные                жидкости, химические вещества, гидравлические устройства, крючки, скобы, захваты и т.д.

Группа N. Вспомогательное оборудование и приборы

К группе относят оборудование и материалы (например, осветительные приборы, волоконные оптические приборы, гибкие эндоскопы, электронные устройства), используемые для повышения эффективности испытательных              работ. Их использование не ограничено по времени, но учитывает базисное значение этого оборудования и материалов.

Инструменты с 1-й по 6-ю группы следует использовать только вручную.

Инструменты с 7-й по 10-ю группы используют с внешними источниками мощности, за исключением инструмента категории А.

Инструменты 7, 8, 10-й групп можно использовать с поверхностно-активными и (или) охлаждающими жидкостями.

8.7.2.6 Если в процессе испытаний инструмент используют в качестве другого инструмента (отвертка применяется как зубило), имеющего более                высокий коэффициент, то примененному инструменту присваивают коэффициент заменяемого инструмента.

Модернизация инструмента, приводящая к улучшению его характеристик, за исключением инструмента группы 6 (таблица В.1), не допускается.

Например, не разрешается увеличивать насадки, удлинять электроды, стержни или рычаги, изменять конфигурацию режущих кромок сверл и т.д.

8.7.2.7 Инструмент для взлома должен выбираться в соответствии с              настоящим уровнем техники, что может приводить к некоторым дополнениям перечня инструмента (см. таблицу В.1).

8.7.2.8 Приведенный перечень инструментов (таблица В.1) не предусматривает обязательного использования конкретного инструмента, а только               определяет классификационные признаки для различия применяемых инструментов по производительности и способу действия и устанавливает базисные значения для конкретных инструментов в единицах сопротивляемости.

8.7.2.9 Испытательная лаборатория подготавливает перечень инструментов для испытания, согласующихся с таблицей В.1, ознакамливает заявителя на испытание с каждым листом перечня под роспись.

8.7.3 Условия проведения испытания

8.7.3.1 Испытания на стойкость к взлому должны проводиться в                    нормальных климатических условиях при температуре воздуха (20 ( 5) 0С и относительной  влажности  (30 - 80)%,  барометрическом  давлении   от  84  до 106,7 кПа.

8.7.3.2 Испытуемые образцы должны предварительно находиться в выше указанных условиях не менее 24 часов.

8.7.3.3 При испытании должна быть обеспечена безопасность проведения работ и использования оборудования  в   соответствии с ГОСТ 12.1.004,    ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.013, ГОСТ 12.1.019.

8.7.3.4 Помещение для испытания должны соответствовать необходимому уровню безопасности при проведении работ.

8.7.3.5 В целях безопасности испытания инструмент и оборудование должны использоваться в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. Предохранительные устройства инструмента, такие как элементы ограничения рабочего тока или устройства контроля и управления максимальной               мощностью, не должны удаляться или изменяться при использовании                   инструмента.

8.7.4 Подготовка к проведению испытания

8.7.4.1 Перед испытанием обеспечивают наличие испытательного инструмента в соответствии с составленным перечнем по 6.2.9, проводят его отладку, регулировку и размещение, обеспечивающее удобное его использование при работе испытателя.

8.7.4.2 Перед испытанием проверяют исправность запирающего                    механизма и работу подвижных элементов (замковых устройств, петель, выдвижных ящиков и т.п.) испытуемого образца.

8.7.4.3 Перед началом испытания все двери образца должны быть                заперты на предусмотренные запирающие механизмы.

8.7.5 Порядок проведения испытания

Для определения минимального значения сопротивляемости образца с целью определения класса стойкости к взлому следует проводить предварительное, основное (классификационное) и дополнительное испытания.

8.7.5.1 Предварительное испытание

8.7.5.1.1 Испытательная лаборатория может проводить до начала                основного испытания предварительное испытание с целью определения                наиболее вероятных мест воздействия инструмента для взлома.

8.7.5.1.2 Результаты предварительного испытания не должны влиять на основное испытание, устанавливающее класс стойкости.

8.7.5.1.3 По результатам предварительного испытания испытательная              лаборатория может окончательно устанавливать вид инструмента и метод              проникновения, при котором предполагается наибольшая вероятность получения минимального значения сопротивляемости к взлому.

8.7.5.2 Основное (классификационное) испытание

8.7.5.2.1 По результатам основного испытания производится классификация и установление класса стойкости к взлому испытуемых изделий. Испытание проводится испытательной лабораторией.

8.7.5.2.2 Основное испытание должно предусматривать следующие          обязательные воздействия (попытки взлома) на образцы конкретных видов продукции:

а) для сейфа встроенного:

- одна попытка достижения частичного доступа через стенку или дверь образца;

- одна попытка достижения полного доступа путем воздействия на              запирающий механизм, при этом методы взлома определяются в зависимости от конструктивных особенностей запирающего механизма и образца в целом.

б) для сейфа депозитного металлического, сейфа-шкафа стального одно- и двустенного, сейфа-шкафа бронированного:

- одна попытка достижения частичного доступа через стенку или дверь образца;

- одна попытка достижения полного доступа путем воздействия на               конструкцию изделия, включая корпус и дверь (при необходимости на дверную раму и окантовку);

- одна попытка достижения полного доступа путем воздействия на запирающий механизм двери, при этом методы взлома определяются в зависимости от конструктивных особенностей запирающего механизма и образца в целом;

- могут предусматриваться дополнительные действия для достижения частичного или полного доступа, направленные на стенки, верх, основание или дверь, если эти части имеют конструктивные особенности и для которых               значение сопротивляемости предполагается более низким (например, в области отверстий);

- если внутри образца установлен встроенный сейф, то должна быть предпринята одна попытка удаления его из образца (полный доступ).

в) для хранилища (банковского хранилища):

- одна попытка достижения полного доступа через стену или дверь               образца:

- одна попытка достижения полного доступа путем воздействия на               конструкцию двери (включая дверную коробку и прилегающую к ней область);

- одна попытка достижения полного доступа путем воздействия на          запирающий механизм, при этом методы взлома определяются в зависимости от конструктивных особенностей запирающего механизма и образца в целом;

- могут предусматриваться дополнительные действия для достижения частичного или полного доступа, направленные на стены, верх, основание или дверь, если эти части имеют конструктивные особенности и для которых               значение сопротивляемости предполагается более низким (например, в области отверстий).

8.7.5.2.3 При проведении испытания следует выполнять следующие              требования:

а) испытание следует проводить группой испытателей, состоящей из            руководителя, сотрудника, контролирующего ход испытаний и двух испытателей;

б) наблюдатели не должны участвовать в проведении испытания или препятствовать его проведению;

в) испытание следует проводить в тех областях испытуемого образца,             которые не были ослаблены предыдущим (предварительным) испытанием;

г) любые отверстия (кроме отверстий для анкерных креплений) в образце могут быть использованы для получения доступа в ходе проведения                   испытания;

д) в случае обнаружения при испытании несоответствия конструктивного исполнения образца технической документации на изделие, испытание               прекращают до устранения обнаруженных недостатков. Повторное испытание проводится после предоставления нового образца, соответствующего технической документации на него;

е) инструменты для проведения испытания должны быть готовы для              непосредственного использования, то есть с установленными сменными               режущими инструментами (принадлежностями). Необходимо учитывать, что время для их начальной установки учтено в базисных значениях и не должно дополнительно добавляться для определения значения сопротивляемости, а время последующих замен режущих инструментов (принадлежностей)                включается в рабочее время испытания;

ж) запрещаются неразрушающие воздействия на замковые устройства, такие как подбор ключа или отмычки, подбор кода и другие подобные                манипуляции, которые регламентируются на замки и замковые устройства как отдельные изделия;

з) запрещается использование взрывчатых веществ в рамках проведения основного испытания на стойкость к взлому сейфа или хранилища;

и) не допускается одновременно использовать два электроприводных или два термически действующих инструмента, либо их сочетание;

к) при использовании инструмента группы 5 обеими руками, рабочее время должно определяться числом нанесенных ударов и ограничиваться 250 ударами для каждой попытки взлома при испытании, при этом значение              последующего рабочего времени вычисляют из количества ударов следующим образом:

- для инструментов категории А - один удар равен 1/60 мин, если                инструментом ударяют непосредственно по образцу, и один удар равен                1/40 мин, если инструментом группы Т передают силу удара образцу;

- для инструментов категории В - один удар равен 1/30 мин, если                инструментом ударяют непосредственно по образцу, и один удар равен                1/15 мин, если инструментом группы Т передают силу удара образцу.

л) попытку взлома образца должен осуществлять один испытатель из двух участвующих, при этом в процессе испытания они могут менять друг               друга;

м) рабочее время испытаний должно фиксироваться с применением двух независимых приборов (хронометров), при этом начало и окончание каждого отсчета времени должно оповещаться звуковым или световым сигналам и             отсчет времени испытания должен быть видим возможному наблюдателю              испытания.

8.7.5.2.4 Испытание следует продолжать до тех пор, пока не будет               осуществлен соответствующий доступ. Испытание может быть прекращено, если стало очевидным, что в результате последующих действий значение              сопротивляемости образца будет большим, чем в результате предыдущих                испытаний (попытки взлома).

8.7.5.3 Дополнительное испытание

8.7.5.3.1 Дополнительное испытание с применением взрывчатых веществ проводится только по желанию заявителя.

8.7.5.3.2 Дополнительное испытание проводится на сейфе или хранилище с внутренним объемом не менее 250 дм3, испытание которого по 8.7.5.2                установило класс стойкости не ниже V и имело своей целью подтвердить               достигнутый класс стойкости к взлому при применении взрывчатых веществ.

8.7.5.3.3 При испытании допускается проведение подготовительных и             заключительных работ с применением инструментов категорий А, В, С, D для получения полного доступа посредством взрыва. Объем подготовительных            работ должен составлять до 25 %, а заключительных - до 5 % от минимального значения сопротивляемости для полного доступа ((Ес).

8.7.5.3.4 При расчете объемов подготовительных и заключительных              работ базисные значения инструментов добавляются только один раз.               Инструментальный коэффициент категории инструментов для проведения              выше указанных работ должен быть одинаковым.

8.7.5.3.5 Подготовительные работы на сейфе должны быть направлены на образование сквозного отверстия, через которое проходит жесткий                    измерительный шаблон диаметром 20 мм и длиной 150 мм.

8.7.5.3.6 Если при подготовительных работах получено сквозное                отверстие необходимого размера по 8.7.5.3.5, испытание следует проводить с помощью заряда, помещаемого внутрь сейфа. Для этих целей заряд располагают в центре объема сейфа и закрывают дверь (двери) предусмотренным                 запирающим механизмом. Провода, необходимые для осуществления взрыва, пропускают через ранее сделанную пробоину.

8.7.5.3.7 Если нельзя сделать сквозного отверстия в корпусе образца в            течение времени, отпущенного на подготовительные работы, то заряд должен быть размещен в частично законченном отверстии, а затем взорван; его подрыв должен привести хотя бы к частичному доступу.

8.7.5.3.8 Подготовительные работы на хранилище и двери хранилища должны проводиться таким образом, чтобы можно было провести не менее             одного воздействия посредством взрыва, направленного на:

- стену хранилища или полотно двери банковского хранилища;

- коробку двери и примыкающую стену хранилища для достижения              полного доступа.

8.7.5.3.9 Взрывчатое вещество, применяемое при испытании, должно               отвечать следующим требованиям:

плотность	(1 500 ( 50)г/дм3;

удельная энергия	(5 000 ( 500)Дж/г;

скорость детонации	(7 000 ( 500)м/сек.

8.7.5.3.10 Масса заряда взрывчатого вещества должна составлять 100 г для испытания сейфа с внутренним объемом до 350 дм3. Если внутренний объем образца сейфа превышает 350 дм3, то массу заряда вычисляют по формуле

М = 0,2857(V ( 200,	(1)

где М - масса взрывчатого вещества, г;

V - внутренний объем испытуемого образца, дм3;

0,2857 - постоянная взрыва, г/дм3.

Для испытания хранилища V - VIII класса стойкости к взлому требуемая масса заряда взрывного вещества составляет 250г.

Для испытания хранилища IX - XIII класса стойкости к взлому необходимую массу заряда взрывчатого вещества вычисляют по формуле

М1 = 0,25((Ес( 500,	(2)

где М1 - масса взрывчатого вещества, г;

(Ес - минимальное значение сопротивляемости для заданного класса стойкости при полном проникновении, в единицах сопротивляемости Ес;

0,25 - постоянная взрыва, г/единица сопротивляемости Ес.

8.7.5.3.11 Если возможно по предварительным данным основного               испытания определить допустимые пределы прочности образца, то не следует производить излишне большое разрушение, для чего необходимо предназначенный заряд для взрыва вносить в подготовленные отверстия по частям.

8.7.6 Оценка результатов испытания

8.7.6.1 Время испытания в минутах определяется путем суммирования всего затраченного времени на каждую операцию и работу каждого                  примененного инструмента.

Примечание - Рабочее время не включает время временного прерывания испытания для обеспечения безопасности работы в соответствии с ГОСТ 12.1.005 вследствие выделения при работе чрезмерного количества газа, дыма, нагара и т.д. или для очистки рабочего места, а также для отдыха и смены испытателей.

8.7.6.2 Для каждого испытания один из двух измерительных приборов времени должен быть основным. В случае отказа основного прибора рабочим временем считается время, измеренное вторым прибором.

Время испытаний округляется до следующих полных 1/60 мин.

8.7.6.3 Для каждого вида испытания (попытки взлома) сопротивляемость изделия / конструкции в единицах сопротивляемости следует определять               следующим образом:

- время испытания умножают на самый высокий инструментальный              коэффициент использованного инструмента и к этому произведению прибавляют сумму базисных значений всех применяемых в испытании инструментов;

- полученный результат округляется до целого значения в меньшую              сторону, который и является значением степени сопротивляемости испытываемого образца.

Пример расчета значения сопротивляемости к взлому испытанного               образца приведен в приложении Б.

8.7.6.4 Класс стойкости к взлому определяют в соответствии с таблицей 1 настоящего руководящего документа, путем сравнения минимального                табличного значения сопротивляемости и минимального значения сопротивляемости, полученного в результате испытаний. При этом изделию присваивают класс стойкости, табличное значение которого меньше или равно значению, полученному в результате испытания.

8.7.6.5 Для дополнительного испытания на взлом с использованием взрывчатого вещества значение сопротивляемости определяется аналогично описанному, при этом использованное взрывчатое вещество формально               относится к инструментам категории А.

8.7.6.6 Образец после проведения дополнительного испытания считается выдержавшим испытание, если после окончания заключительных работ не удалось достичь хотя бы частичного доступа для сейфа или полного доступа для хранилища. После этого изделие дополнительно маркируется индексом "ВВ", проставляемым после маркировки класса стойкости к взлому.

8.7.6.7 Сейфу не может быть присвоен класс стойкости, установленный в результате испытаний, если не выполнены требования таблицы 2 настоящего руководящего документа и пункта 5.1.13 и хранилищу (двери банковского              хранилища, элементам хранилища) - требования таблицы 2 настоящего                руководящего документа.

9 Правила оформления результатов испытаний

9.1 Результаты каждого испытания должны быть оформлены протоколом испытаний.

9.2 Протокол испытаний должен содержать:

- краткое описание испытанного образца (вид изделия, особенности              конструкции, размеры);

- наименование организации (производителя), представившей образец на испытание;

- место и год выпуска, номер партии;

- номер и наименование технической документации на изделие;

- данные об условиях и результатах испытания (способ испытания, вид используемых инструментов и оборудования, рабочее время для конкретных операций и отдельных инструментов);

- оценку результатов испытания (расчет стойкости изделия, установленный класс стойкости изделия);

- наименование организации, проводившей испытание;

- дату начала и окончания испытания;

- обозначение настоящего стандарта.

9.3 Протокол испытаний хранится в организации, проводившей                испытания, в течение 30 лет и является конфиденциальным документом.

10. Применение сейфов и хранилищ

10.1 Принципы применения сейфов и хранилищ.

Сейфы и хранилища являются средством противодействия преступным посягательствам на товарно-материальные ценности, документы и носители информации, а также средством защиты их от воздействия опасных                  факторов пожара.

На объектах, охраняемых или передаваемых под охрану подразделениям Департамента охраны МВД Республики Беларусь сейфы или хранилища               ценностей устанавливаются, исходя из необходимости и требуемой степени стойкости, в зависимости от условий охраны, характера охраняемых                   ценностей, а также состояния технических средств охранной сигнализации и общей технической укреплённости объекта, его удаленности от оперативных дежурных частей подразделений охраны.

Сейфы и хранилища должны использоваться только в сочетании со           средствами охранной и пожарной сигнализации. Сейфы, устанавливаемые в особо важных помещениях должны блокироваться емкостными либо                объемными извещателями, имеющими отличный принцип действия от извещателей, использованных для блокировки объема особо важного помещения.

На отдельных объектах в зависимости от их расположения и характера охраняемых в нем ценностей допускается блокировать сейфы только на             открытие, а установленные на таких объектах сейфы, имеющие сертификаты соответствия, подтверждающие их класс стойкости к взлому не ниже V             допускается не блокировать на открытие.

При выборе класса стойкости сейфа или хранилища для охраняемого объекта необходимо учитывать стоимость защищаемых ими ценностей,             важность хранимых документов и носителей информации, состояние              технических средств охранной сигнализации, а также вид используемой              охраны и реальное время реагирования подразделений Департамента охраны МВД Республики Беларусь на сигналы тревога из объектов, на которых              установлены сейфы или хранилища.

Увеличение времени реагирования на сигналы тревоги, стоимости            охраняемых ценностей требует использования сейфов и хранилищ более высокого класса.

Огнестойкие сейфы и хранилища устанавливаются на охраняемых         объектах в тех случаях, когда это предусмотрено ведомственными                                 инструкциями охраняемых предприятий и учреждений.

На вновь создаваемых банках, принимаемых под охрану подразделениями Департамента охраны МВД Республики Беларусь, могут устанавливаться только хранилища, имеющие сертификат соответствия, подтверждающий их класс стойкости к взлому не ниже установленного в настоящем руководящем документе. Сейфы, предназначенные для хранения денежных средств и ценных бумаг в помещениях банков, принимаемых под охрану, также должны иметь сертификат соответствия, подтверждающий класс  стойкости не ниже                   установленного в настоящем руководящем документе.

Вновь создаваемые хранилища ценностей предприятий по изготовлению бланков строгой отчетности, изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также ювелирных магазинов и мастерских, принимаемые под охрану, должны иметь сертификат соответствия, подтверждающий их класс стойкости к взлому.

10.2 Применение сейфов и хранилищ ценностей в учреждениях банков.

10.2.1 Применение сейфов, банковских хранилищ (кладовых) ценностей, депозитарных хранилищ.

В учреждениях банков, в которых во внерабочее время хранятся            денежные средства, независимо от вида охраны для хранения денежных средств, устанавливаются сейфы не ниже V класса стойкости к взлому и            банковские хранилища (кладовые) ценностей, депозитарные хранилища не              ниже VII класса стойкости к взлому.

10.2.1.2 Класс стойкости к взлому ограждающих конструкций банковского хранилища (кладовой) ценностей, депозитарного хранилища определяется в задании по технической укрепленности здания, согласованном с областным (Минским городским) управлением Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

10.2.1.3 Изготовление ограждающих конструкций банковского хранилища (кладовой) ценностей, депозитарного хранилища должно проводиться по техническим условиям, утвержденным и зарегистрированным в установленном порядке.

Операционный контроль качества при устройстве банковского хранилища (кладовой) ценностей, депозитарного хранилища должен осуществляться службой технического надзора заказчика с привлечением специализированных организаций - органов по сертификации инженерно-технических средств                защиты.

Рекомендации по устройству ограждающих конструкций хранилища (кладовой) ценностей, депозитарного хранилища приведены в приложении Г.

10.2.1.4 Двери банковских хранилищ (кладовых) ценностей, депозитарного хранилища должны быть изготовлены в соответствии с техническими требованиями настоящего руководящего документа или СТБ 51.2.01, иметь сертификат соответствия Республики Беларусь, подтверждающий их класс стойкости к взлому. Их стойкость к взлому должна быть не ниже принятой для оболочки банковского хранилища (кладовой) ценностей, депозитарного хранилища и должна соответствовать требованиям настоящего руководящего документа или СТБ 51.2.01.

В том же проеме устанавливаются стальные решетчатые двери, открывающиеся внутрь банковских хранилищ (кладовых) ценностей, депозитарных хранилищ и изготавливаемые из стальных прутьев сечением не менее 20 мм 2 с ячейками 150 x 150 мм. Дверь должна иметь замок, обеспечивающий запирание с обеих сторон.

Размеры дверного проема определяются с учетом габаритов средств для транспортировки ценностей.

10.2.1.5 Фундаментную плиту под банковское хранилище (кладовую) ценностей, депозитарное хранилище следует устраивать из монолитного              бетона толщиной не менее 400 мм или каменной кладки толщиной не менее 600 мм. Конструктивное решение подземной части банковских хранилищ              (кладовых ценностей), депозитарных хранилищ должно исключать возможность проникновения влаги.

10.2.1.6 Банковские хранилища (кладовые) ценностей, депозитарные             хранилища не рекомендуется размещать у наружных стен и рядом с помещениями, не принадлежащими данному учреждению банковской сферы.

Ширину смотрового коридора между оболочкой банковского хранилища (кладовой) ценностей, депозитарного хранилища и стенами (перегородками) смежных помещений или наружными стенами следует принимать не менее             0,9 м. Входы в смотровые коридоры должны устраиваться из предкладовых и защищаться металлическими решетчатыми дверьми.

При реконструкции, если оболочка банковского хранилища (кладовой) ценностей, депозитарного хранилища примыкает к внутренним капитальным стенам (каменным, кирпичным, блочным, бетонным и пустотным железобетонным конструкциям толщиной от 220 до 500 мм; конструкциям из легких          бетонов /ячеистого, пенобетона/ толщиной 400 мм и более; конструкциям из монолитного железобетона толщиной от 100 до 200 мм; конструкциям из               других материалов или из указанных выше материалов, но меньшей толщины, при условии усиления их стальной, сваренной в соединениях сеткой), за которыми размещаются помещения данной организации банковской сферы (кроме тех, режим эксплуатации которых не исключает возможности скрытной подготовки взлома), смотровой коридор между ними и оболочкой банковского хранилища (кладовой) ценностей может не предусматриваться.

10.2.1.7 В случаях, когда над банковскими хранилищами (кладовыми) ценностей, депозитарным хранилищем находится чердак, совмещенная кровля, технические помещения или помещения, принадлежащие другому владельцу, между поверхностью оболочки банковского хранилища (кладовой) ценностей, депозитарного хранилища и перекрытием (покрытием) должен быть оставлен зазор высотой не менее 0,25 м, просматриваемый со стороны предкладовой и смотровых коридоров.

10.2.1.8 Устройство технического подполья и подвала под банковским хранилищем (кладовой) ценностей, депозитарным хранилищем не допускается.

10.2.1.9 Устройство окон в стенах банковских хранилищ (кладовых)              ценностей, предкладовых и смотровых коридоров не допускается.

В исключительных случаях по согласованию с областным (Минским            городским) управлением Департамента охраны МВД Республики Беларусь             допускается установка в предкладовой и смотровых коридорах противовзломных окон класса 04 по СТБ 51.2.05.

10.2.2 Применение помещений для временного хранения ценностей в             учреждениях банков, сейфовых комнат.

10.2.2.1 В помещениях для временного хранения ценностей и сейфовых комнатах должны применяться сейфы не ниже V класса стойкости к взлому, класс стойкости которых должен быть подтвержден сертификатом                            соответствия Республики Беларусь.

10.2.2.2 Сейфовая комната организуется при реконструкции здания            банка или когда строительство банковского хранилища (кладовой) ценностей невозможно из-за отсутствия площадей.

Сейфовые комнаты не рекомендуется размещать у наружных стен и              рядом с помещениями, не принадлежащими данному учреждению банковской сферы.

Ограждающие конструкции сейфовой комнаты должны иметь                     стойкость к взлому не ниже, чем конструкции, выполненные: из камня,              кирпича, блочных, бетонных и пустотных железобетонных конструкций             толщиной от 220 до 500 мм; конструкций из легких бетонов /ячеистого,              пенобетона/ толщиной 400 мм и более; конструкций из монолитного                железобетона толщиной от 100 до 200 мм; конструкций из других материалов или из указанных выше материалов, но меньшей толщины, при условии            усиления их стальной, сваренной в соединениях сеткой.

Соответствие класса стойкости сейфовой комнаты техническим               требованиям, предъявляемым настоящим руководящим документом,             проверяется при строительстве сейфовой комнаты и подтверждается актом, составляемым службой технического надзора заказчика с привлечением              специалистов территориальных подразделений Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

10.2.2.3 При устройстве помещений для временного хранения                ценностей при боксе для инкассаторских машин смотровой коридор должен предусматриваться только со стороны примыкания к наружным стенам и              стенам помещений, принадлежащих другим владельцам. Вход в смотровой            коридор - из помещения для передачи ценностей.

Устройство подвала под помещениями для временного хранения                ценностей допускается при условии, если расположенные под ним помещения принадлежат организации банковской сферы и оборудованы средствами                  контроля и управления доступом и охранной сигнализации.

10.3 Применение сейфов и хранилищ ценностей в ювелирных магазинах, ювелирных мастерских, предприятиях по изготовлению бланков строгой              отчетности и изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.

Устройство технического подполья и подвала под хранилищем            ценностей допускается при условии, если расположенные под хранилищем ценностей помещения принадлежат предприятию, которому принадлежит             хранилище ценностей, имеют техническую укрепленность, эквивалентную               укрепленности, предъявляемой к особо важным объектам, и оборудованы средствами охранной сигнализации.

Хранилища ценностей и двери хранилищ должны иметь стойкость к взлому не ниже V класса.

Хранилища ценностей предприятий по изготовлению бланков строгой отчетности рекомендуется оснащать несгораемыми сейфами. В помещениях по производству бланков строгой отчетности и специальных материалов для            хранения ценностей должны использоваться сейфы не ниже V класса                   стойкости к взлому.

В помещениях, где осуществляется изготовление изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также в помещениях, где производится   прием и выдача заказов на изготовление изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней должны устанавливаться сейфы с классом стойкости к взлому не ниже III.

10.4 Применение сейфов и хранилищ ценностей на кассах, почтовых             отделениях, комнатах хранения оружия и боеприпасов, других особо важных объектах.

10.4.1 До введения на территории Республики Беларусь обязательной сертификации сейфов и хранилищ ценностей допускается устанавливать сейфы и хранилища на кассах, почтовых отделениях, комнатах хранения оружия и            боеприпасов, других особо важных объектах, не указанных в пп. 10.2-10.3, без сертификатов соответствия.

10.4.2 На особо важных объектах, не отмеченных в пп. 10.2 и 10.3,             устанавливаются сейфы не ниже III класса стойкости к взлому и хранилища не ниже V класса стойкости к взлому.

В обоснованных случаях, по согласованию с Департаментом охраны МВД Республики Беларусь, на особо важных объектах могут устанавливаться сейфы и хранилища с меньшим классом стойкости, но с обязательным проведением других мероприятий, повышающих надежность охраны этих объектов, таких как установка телевизионных систем видеонаблюдения, технических средств охранной сигнализации раннего обнаружения проникновения               (вибрационные, сейсмические извещатели).

10.4.3 Класс стойкости применяемых сейфов должен определяться на              основании паспортов на них заводов-изготовителей, сертификатов                   соответствия или иных документов, выданных органами по сертификации             других стран, визуального осмотра с определением толщины металла, из               которого они изготовлены.

10.4.4 Класс стойкости хранилищ должен определяться при его                  сооружении путем контроля материалов, применяемых при его изготовлении (марки цемента, песка, щебня, наличия стальной фибры), контроля технологического процесса (должна быть обеспечена непрерывность изготовления всей конструкции, обеспечивающая затвердевание оболочки не слоями, а единой конструкцией) и сравнением с составом и толщиной железобетонной оболочки, приведенной в приложении Г.

По результатам изготовления хранилища комиссией, контролировавшей изготовление хранилища, в обязательном порядке составляется акт, в котором указывается толщина оболочки, состав, использованный для его                              изготовления, технология изготовления, время начала и окончания работ.

Приложение А

(Рекомендуемое)

Техническая документация

Документация должна содержать следующие сведения:

- тип сейфа или хранилища, например: свободно стоящий (автономный) сейф, встроенный сейф, дверь банковского хранилища, стена (сборочный              модуль) хранилища вместе с указанием их размеров;

- наименование предприятия-изготовителя;

- адрес предприятия-изготовителя;

- юридические отношения между заявителем и изготовителем;

- наименование организации-разработчика;

- подробные чертежи образцов с указанием общей массы изделия,               количества, типа, размещения и особенностей замковых устройств;

- подробное описание всех особенностей защиты от взлома;

- сведения о производителе каждого типа замка и документах, подтверждающих их качество;

- предельное открытие двери;

- спецификацию материалов образца, если таковая не содержится в               чертежах;

- технические характеристики и расположение всех применяемых               кабелей и (или) средств для установки электромеханических устройств охраны, охранной сигнализации, и т.п.;

- инструкции для установки встроенных сейфов, двери банковского              хранилища, сборочных модулей хранилищ и специальных элементов защиты;

- для стен хранилища, имеющего монолитную конструкцию, подробные сведения о:

● качестве материала (например, для бетона: тип и состав заполнителя, текучесть свежеприготовленной массы, предел сжатия пробного куба после          28-дневного затвердевания);

● толщине стены;

● арматуре или анкерных и аналогичных им креплениях, включенных в стену хранилища, конструкции и позиции стыков и соединений элементов,              которыми дверь и рама крепятся к стенам.

При необходимости (по требованию испытательной лаборатории или центра) заявитель должен представить дополнительную документацию для проведения испытаний.

По окончании испытаний вся полученная документация хранится в               испытательной лаборатории (центре).

Приложение Б

(Рекомендуемое)

Пример определения класса стойкости изделия к взлому

Испытание на стойкость от взлома сейфа методом вырезания сквозного отверстия в двери размером (320 х 320)мм, соответствующего отверстию для полного доступа в сейф.

Таблица Б.1

| Очеред-ность операций | Наименование операции | Наименование инструмента | Коэффициент инструмента | Базисное значение инструмента | Время, затраченное на операцию, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резка наружного листа двери | Углошлифовальная машинка мощностью 750Вт | 7,5 Ес/мин | 14 Ес | 6 |
| 2 | Удаление вырезанной части наружного листа | Лом длиной 742мм Молоток массой 750г | 5,0 Ес/мин 5,0 Ес/мин | 5 Ес 5 Ес | 1 1 |
| 3 | Разрушение бетонного заполнителя | Отбойный электромолоток мощностью750Вт | 7,5 Ес/мин | 11 Ес | 5 |
| 4 | Разрушение арматуры армирующей решетки и ее удаление | Углошлифовальная машинка мощностью 750Вт Лом длиной 742мм Молоток массой 750г | 7,5 Ес/мин 5,0 Ес/мин 5,0 Ес/мин | 14 Ес 5 Ес 5 Ес | 5 1 1 |
| 5 | Резка промежуточного листа двери | Ацетилено-кислородный резак (расход кислорода 50л/мин) | 7,5 Ес/мин | 14 Ес | 5 |
| 6 | Резка зашивного листа двери | Ацетилено-кислородный резак (расход кислорода 50л/мин) | 7,5 Ес/мин | 14 Ес | 4 |

Определение класса стойкости в результате испытания по таблице Б.1 производится следующим образом

Вычисляют время испытания на стойкость к взлому путем суммирования значений рабочего времени использования каждого инструмента

6 + 1 + 1 + 5+ 5 + 1 + 1 + 5 + 4 = 29мин

Полученное значение времени умножают на самый высокий коэффициент использованного инструмента, в данном случае этот коэффициент равен 7,5Ес/мин,

9 ( 7,5Ес/мин = 217,5Ес

К полученному результату прибавляют вычисленную сумму базисных значений всех использованных инструментов (14 + 5 + 5 + 11 + 14 = 49Ес)

(Ес = 217,5 + 49 = 266,5Ес

Полученное число округляют до целого значения (Ес = 267, что является численным значением сопротивляемости испытываемого сейфа.

В соответствии с таблицей 1 настоящего руководящего документа определяют класс стойкости путем сравнения минимального табличного и полученного результатов.

В данном случае полученный результат (Ес = 267 больше минимального табличного значения ( Ес = 180 для IV класса стойкости при полном доступе и не превышает минимального табличного значения ( Ес = 270 для V класса стойкости.

Это значит, что испытанному образцу может быть присвоен IV класс стойкости к взлому.

Приложение В

(Обязательное)

Таблица В. 1

Категории и группы инструментов

для испытаний и их инструментальные коэффициенты

| Инструмент | Категория и инструментальный коэффициент, Ес /мин, базисное значение инструмента, Еи |
| --- | --- |
| Группа | Тип | А;5,0 | Еи | В;7,5 | Еи | С;10,0 | Еи | D;15,0 | Еи | S;35,0 | Еи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ручной для монтажа/ демонтажа | Масса не более 1,5кг; длина не более 400мм | 0 | Масса не более 3кг; длина не более 750мм | 5 | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Ручной захватывающий | Масса не более 1,5кг; длина не более 400мм | 0 | Длина не более 750мм | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ручной рычажный | Длина не более 750мм | 5 | Длина не более 1500мм | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ручной режущий | Масса не более 1,5кг; длина не более 400мм | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ручной ударный | Масса головки не более 1,5кг; момент не более 9,8Нм; длина не более 750мм | 5 | Масса головки не более 3 кг; момент не более 24,5Нм; длина не более 1000мм | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Специальный | Масса не более 1,5кг; длина не более 400мм; мощность не более 500Вт | 18 | Масса не более 3кг; длина не более 750мм; мощность не более 800Вт | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Электрический неударный | Масса не более 3кг; мощность не более 500Вт | 7 | Мощность не более 800Вт | 11 | Мощность не более 1350Вт; вспомогательное направляющее/ поддерживающее устройство | 25 11 | - | - | - | - |
| 8 | Электричес-кий вращательный с ударом | - | - | Мощность не более 800Вт; энергия удара не более 6Дж | 11 | Мощность не более 1350Вт; энергия удара не более 15Дж | 25 | - | - | - | - |
| 9 | Электричес-кий ударный без сверлящего действия | - | - | Мощность не более 800Вт; энергия удара не более 6Дж | 11 | Мощность не более 1350Вт; энергия удара не более 20Дж | 25 | - | - | - | - |

Продолжение таблицы В.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Электричес-кий режущий, шлифовальный | - | - | Мощность не более 800Вт | 14 | Мощность не более 2300Вт; с абразивным диском; с алмазным диском | 25 35 | Мощность не более 2300Вт; с вспомогательным направляющим/ поддерживающим устройством; длина бура с алмазной коронкой не более 450мм; длина бура с алмазной коронкой не более 1000мм | 49 63 | Мощность не более 11000Вт; длина бура с алмазной коронкой не более 450мм; длина бура с алмазной коронкой не более 1000мм; дисковая пила с гидравлическим приводом | 245 300 245 |
| 11 | Термический режущий сварочный | - | - | Расход кислорода не более 50л/мин | 14 | Расход кислорода не более 250л/мин | 28 | Расход кислорода не более 750л/мин; источник питания с током не более 350А | 42 25 | Расход кислорода не более 1500л/мин | 70 |
| Т | Сменный режущий для непосред-ственного воздействия | Сверло из быстрорежущей стали; ножовочное полотно; долото /стамеска, клин; пробойник/зубило | 1 1 1 1 | Твердосплавное сверло; полотно для электропилы; абразивный диск диаметр не более 125мм с шириной не более 2,5мм; наконечник для газового резака (мундштук) | 2 2 4 4 | Твердосплавное сверло; долото для ударного инструмента; сверло для перфоратора; абразивный диск диаметр не более 230мм; с толщиной не более 2,5мм; алмазный диск диаметром не более 230мм; наконечник для газового резака (мундштук) | 3 4 4 5 14 5 | Стержень удлинительный (на каждый метр) диаметром не более 16мм; электроды: диаметр сердечника не более 6,5мм; длина не более 1200мм; диаметр сердечника (наружный) не более 7мм; внутренний не более 3,5мм, длина не более 450мм; наконечник для газового резака (мундштук); бур с алмазной коронкой : длиной не более 400мм; длиной до 1000мм | 4 7 5 6 14 28 | Кислородное копье; длиной 3м; бур с алмазной коронкой: длиной не более 450мм; каждые дополнительные 100мм; длина не более 1000мм; диск пилы с гидравлическим приводом диаметр не более 800мм | 32 70 18 160 70 |

##### Окончание таблицы В.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М | Дополнительные инструменты и материалы | Крюк; обычные захваты | 1 5 | Каждые использованные 300мл охлаждающих или поверхностно-активных жидкостей; домкрат до 30кН | 7 7 | Каждый использованный литр кислоты/щелочи | 7 | Гидравлическое оборудование; 1 поршень не более 200кН; каждое следующее применение давления | 35 |  | - |
| N | Вспомогательное оборудование, приборы и спецсредства | Осветительные приборы (фонари) Измерительное оборудование и инструмент | 1 0 | - | - | Неподвижно закрепляемый эндоскоп | 14 | Гибкий эндоскоп | 35 | - | - |
| Примечание - Оборудование категории «S» следует использовать для испытания изделий с заявленным классом стойкости XI – XIII |

#### Приложение Г

(Рекомендуемое)

Рекомендации по устройству ограждающих конструкций

оболочки банковских хранилищ (кладовых) ценностей

Толщина защитной оболочки из монолитного сталефибробетона должна быть не менее 200 мм.

Бетон оболочки должен быть класса по прочности на сжатие не ниже В45 и марки по водонепроницаемости не ниже W4 по ГОСТ 12730.5.

Фибровое армирование оболочки выполняется стальной фиброй (рубленой из проволоки, в том числе канатной, листа, строганной из листа или сляба,                полученной из расплава).

Фибра может иметь круглое или другой формы сечение с приведенным диаметром в пределах от 0,5 до 1,0 мм и длину от 40 до 80 мм.

Стальная фибра должна иметь гарантированное временное сопротивление разрыву не менее 400 МПа по ГОСТ 10446, количество фибровой арматуры с             гарантированным временным сопротивлением 600 МПа и более должно быть не менее 100 кг на 1 м3 сталефибробетона, при более низком сопротивлении - не             менее 120 кг.

Стержневое армирование сталефибробетонной оболочки выполняется в             виде двух сеток из арматуры класса не ниже A-III диаметром 16 мм с ячейкой             сетки 100x100 мм, расположенных взаимнопараллельно со смещением узлов сеток на 50 мм по вертикали и горизонтали. Защитный слой сталефибробетона до             поверхности стержневой арматуры должен быть 40-50 мм

Операционный контроль качества при устройстве банковского хранилища (кладовой) ценностей должен осуществляться службой технического надзора              заказчика с привлечением специалистов органа по сертификации, которые в процессе контроля должны взять образцы материала для сертификационных             испытаний. В состав комиссии по приемке банковского хранилища (кладовой) ценностей в обязательном порядке включается представитель областного                  (Минского городского) управления Департамента охраны.

Примечание

Рекомендации по составу бетона для железобетонной оболочки банковских хранилищ (кладовых) ценностей приведены в таблице Г.1. Защитная оболочка, выполненная по                 приведенной рецептуре, толщиной 200 мм обеспечивает VII класс стойкости к взлому, толщиной 300 мм обеспечивает IX класс стойкости к взлому.

Таблица Г.1

Рекомендации по составу бетона для железобетонной

оболочки банковских хранилищ (кладовых) ценностей

| Доставляющие материалы бетона | Измерение | Количество на 1 м3 бетона при подвижности по осадке конуса |
| --- | --- | --- |
|  |  | от 2 до 4 см | св. 4 до 6 см |
| Портландцемент М 400-500 по СТБ 942 | кг | 490 | 525 |
| Песок с Мп (2 по ГОСТ 8736 | кг | 650 | 630 |
| Щебень НК ( 20 мм по ГОСТ 8267 | кг | 1 025 | 980 |
| Стальная фибра | кг | 100-120 | 100-120 |
| Вода водопроводная | л | 195 | 210 |

Примечания.

1. Расчет и проектирование железобетонных оболочек вести в соответствии с                  требованиями СНБ 5.03.01

2. Производство работ по устройству монолитных стен из сталефибробетона выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01.

3. Подвижность бетонной смеси по осадке нормального конуса следует принимать равной от 4 до 6 см для вертикальных элементов и от 2 до 4 см - для горизонтальных.

# Приложение Д

(Справочное)

# Нормативные ссылки

В настоящем руководящем документы использованы ссылки на          следующие нормативные документы:

СТБ 11.05.02-99 Сейфы и хранилища ценностей. Огнестойкость и              стойкость к ударным тепловым нагрузкам. Общие требования и методы               испытаний

СТБ 51.2.01-99 Оборудование и технические средства для обеспечения банковской деятельности. Сейфы и хранилища ценностей. Технические                условия.

СТБ 51.2.02-99 Оборудование и технические средства для обеспечения банковской деятельности. Сейфы и хранилища ценностей. Методы                   испытаний на взлом.

СТБ 51.2.05-99 Оборудование и технические средства для обеспечения банковской деятельности. Окна противовзломные и пуленепробиваемые. Классификация. Технические требования и методы испытаний.

СТБ 942-93 Портландцемент безусадочный. Технические условия.

СТБ 1016-96 Соединения сварные. Общие технические условия

ГОСТ 9.104-79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий                экслуатации.

ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические Общие требования

ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80,              ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80,               ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические             неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 9.306-85 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические               неорганические. Обозначения

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-                   гигиенические требования.

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывоопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность.

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие               требования безопасности.

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия.

ГОСТ 380-94 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические                условия

ГОСТ 535-88 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой               обыкновенного качества. Общие технические условия

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной                  отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

##### ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 900. Технические условия

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 5406-84 Эмали НЦ-25. Технические условия

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия

ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические                условия

ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для                     строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10446-80 Проволока. Метод испытаний на растяжение.

ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханическая упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов.                Размеры

ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия.                  Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия               эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия                  климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16523-89 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия.

##### ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими               методами неразрушающего контроля

ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод               определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры

ГОСТ 23170–78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие               требования.

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических                  параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы               заводского изготовления

ГОСТ 26828 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка.

ГОСТ 27570.0-87 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования.

ГОСТ 30021-93 Конструкции сварные. Разряды точности. Предельные отклонения линейных размеров, допуски, формы и расположения поверхностей.

ГОСТ Р 50862-96 Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость.

СНБ 5.03.01-02 Бетонные и железобетонные конструкции.

СНиП 2.01.02- 85 * изд. 1991 г. Противопожарные нормы.

СНиП 3.03.01- 87 Несущие и ограждающие конструкции.

Пособие "Проектирование зданий банков" (П 5-03 к СНиП 2.08.02-89).

ТУ 2-034-225-87 Щупы. Модели 8202, 82102, 82202, 82302. Технические условия.

# Приложение Е

(Справочное)

Перечень предприятий и организаций, выпускающих

(поставляющих) сейфы  и  хранилища  ценностей.

«Новогрудский завод металлоизделий» Областное унитарное производственное предприятие (231400, Республика Беларусь, г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 37,

УНН 500052918, ОКПО 02974953),

тел.: (01597) 2-07-06, факс: (01597) 2-24-80,

Руководитель Жук Николай Николаевич).

Имеет сертификат соответствия на серийное производство :

- сейфов несгораемых типа СН, СНМ, СНЮ;

- шкафов металлических обыкновенных и бытовых.

«Беллеснорд» Общество с ограниченной ответственностью (220113, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Восточная, 131-503, УНН 101195618, ОКПО 37429241),

тел/факс: (017) 235-84-71, (017) 235-87-33

Руководитель Кугейко Анатолий Иванович).

Имеет сертификат соответствия на партию :

- сейфов несгораемых типа СН, СНМ, СНЮ;

- шкафов металлических обыкновенных и бытовых.

- шкафов металлических (производства России).

«Русса» Общество с ограниченной ответственностью (220040, Республика               Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, 5-705, УНН 100063936, ОКПО 14525195),

тел/факс: (017) 285-67-93, (017) 285-67-95,

(017) 262-22-28, 8-0297-72-36-60

Руководитель Швецов Сергей Анатольевич).

Имеет сертификат соответствия на партию шкафов металлических.

«БелМетИзделие» Общество с ограниченной ответственностью (222750, Республика Беларусь, г. Фаниполь, ул. Заводская, 27а, УНН 100719905, ОКПО 14592323),

тел. 217-02-70, 217-02-71, 217-02-72, 217-02-73, 217-02-74, факс 217-02-69,

Руководители Попов Александр Васильевич, Закалинский Игорь Леонидович.

Имеет сертификат соответствия на партию:

- дверей банковских хранилищ VIII, IX классов стойкости к взлому;

- сейфов банковских VI класса стойкости к взлому;

- шкафов металлических обыкновенных.

«БМ» -ООО (223059, Республика Беларусь, Минский р-н, пос. Новинки,                         ул. Зеленая, 25-2, УНН 600045419, ОКПО 06074959 ),

тел: (017) 289-86-73, (017) 289-01-46, 8-0296-76-30-05, факс 289-86-74,

Руководитель Бутер Юрий Сергеевич.

Имеет сертификат соответствия на партию:

- дверей банковских хранилищ V, VII, IX классов стойкости к взлому;

- сейфов банковских V класса стойкости к взлому.